发明内容

本发明的目的是克服现有技术中的不足，提供一种适用于建筑墙体的轻烧白云石保温砂浆。本发明的保温砂浆具有密度低、导热系数低、不开裂、不空鼓、良好的抗冻性和耐水性、体积稳定性好、保温隔音效果好、节省能源、生产成本低、无毒无污染、便于施工等优点。 本发明的目的由如下技术方案实施，一种轻烧白云石保温砂浆，包括如下重量份的组分：

轻烧白云石粉20份～60份， 调凝剂5份～35份

膨胀骨料5份～35份， 抗水外加剂0.5份～8份。

其还包括有如下重量份数的原料：粉煤灰1～60份。

其还包括有如下重量份数的原料：增强增稠剂1～40份。

其还包括有如下重量份数的原料：硅藻土1～20份。 其还包括有如下重量份数的原料：聚苯乙烯泡沫颗粒0.5～5份。

其还包括有如下重量份数的原料：聚丙烯纤维0.01～0.2份。

其还包括有如下重量份数的原料：减水剂0.05～2份。

所述轻烧白云石粉为白云石经过煅烧之后的含有活性氧化镁和碳酸钙的粉末材料。

所述粉煤灰为干排粉煤灰。

所述调凝剂为氯化镁和硫酸镁中的一种或其混合物。

所述氯化镁为无水氯化镁、二水氯化镁、四水氯化镁和六水氯化镁中的一种或其混合物。

所述硫酸镁为无水硫酸镁、一水硫酸镁、三水硫酸镁、五水硫酸镁和七水硫酸镁中的一种或其混合物。

所述增强增稠剂为氧化镁和硅酸镁中的一种或其混合物。

所述硅藻土为原状硅藻土粉和煅烧硅藻土粉中的一种或其混合物。

所述膨胀骨料为开孔膨化珍珠岩颗粒、闭孔膨化珍珠岩颗粒、开孔膨化蛭石颗粒、闭孔膨化蛭石颗粒中的任意一种或一种以上的混合物。

所述聚苯乙烯泡沫颗粒为0.5mm～5.0mm。

所述聚丙烯纤维长度为3mm～20mm，直径为10um～50um。

所述抗水外加剂为磷酸钠、磷酸钾、磷酸铵、磷酸钙、磷酸二氢钠、磷酸二氢钾、磷酸二氢铵、磷酸二氢钙、偏磷酸钠、硫酸亚铁、石膏和硅灰中的任意一种或一种以上的混合物。

所述减水剂为木质磺酸钙或萘系高效减水剂中的一种或其混合物。

本发明采用常规的砂浆材料制备方法，按上述比例称取各种原材料，在混料机中充分混合，待混合均匀后形成产品，进行袋装，得到轻烧白云石保温砂浆。

本发明的保温砂浆加水拌合后，轻烧白云石水泥浆体与膨胀骨料和聚苯乙烯泡沫颗粒形成均匀的可流动的料浆，并能凝结硬化，与基材产生较强的粘结力，在拌合物中掺入大量的粉煤灰，一方面可以降低保温砂浆的成本和有效利用废弃物;另一方面是提高显著改善保温砂浆的使用功能。在保温砂浆拌合物中掺入一定体积含量的聚丙烯纤维可以防止砂浆抹面后出现开裂和空鼓。

本发明的优点在于：1、能够快速凝结硬化，与基材产生较强的粘结能力;2、体积稳定性好，凝结硬化时产生体积微膨胀，不开裂、不空鼓、耐水性强、抗老化、使用寿命长、容重轻、体积稳定性好、保温隔热性能好，导热系数为0.05～0.30W/m·k;3、采用大量粉煤灰，实现废物综合利用，可减少对环境的污染，降低成本，并能使抗水性能大大提高;4、增加增强增稠剂、硅藻土、聚苯乙烯泡沫颗粒、聚丙烯纤维、减水剂，大大提高强度，改善和易性，更好的提高保温隔热性能，可实现文明施工;5、本发明保温砂浆无毒、无味、无放射性，对人体无害，不污染环境，属于环保型保温节能材料。