发明内容

本发明的目的是要提供一种利用微波对硅酸盐类橄榄石矿地表蚀变纯橄榄岩、蛇纹石进行煅烧处理，得到镁橄榄石熟料的方法。 本发明的目的是这样实现的：一种微波焙烧硅酸盐类橄榄石矿制备镁橄榄石的方法，将硅酸盐类橄榄石矿置于微波窑炉中进行煅烧，控制温度低于600℃时，使硅酸盐类橄榄石矿脱失结晶水，继续进行高温煅烧，煅烧高温区时间为2-5分钟，高温区温度在600-1500℃之间，冷却至室温得到熟料镁橄榄石。

所述的硅酸盐类橄榄石矿是矿体表层蚀变的纯橄榄岩或蛇纹石，MgO含量小于39%，灼失量大于10%。

本发明提供的微波焙烧硅酸盐类橄榄石矿制备镁橄榄石的方法，通过微波能量辐射直接传导给硅酸盐类橄榄石物料分子，使分子在低温状态下获得相应的热能，将矿石中结晶水(OH)剔除，将制品块料烧结;从而将蚀变严重的纯橄榄岩变成高品位镁橄榄石，挽救资源并提高资源利用率。采用微波炉完成煅烧，只需2-5分钟即可使矿石块达到所需要的温度，降低了能量消耗，与传统加热方式相比可降低能耗30%-46%，没有CO、CO2、SO2、废烟、废尘及热能排放，不会对环境产生污染。得到的镁橄榄石灼失量<1.0%。其主要理化指标为：Mgo≥44%，SiO2≤45%，Tfe2o3<10%，Al2o3+Cao<1.0%，耐火度≥1710℃。