权利要求书

一种利用氟化钙污泥和废弃蛇纹石尾矿生产陶瓷片的方法，其特征在于该方法的具体步骤如下：

A.将取自污泥处理厂的CaF2污泥置于150℃以下温度干燥、粉碎、筛分成为CaF2干粉；

B.将取自矿厂的废弃蛇纹石尾矿用颚式破碎机破碎，并用球磨机球磨过120目，烘干成为废弃蛇纹石尾矿干粉；

C.将CaF2干粉与废弃蛇纹石尾矿干粉按照质量比3:1～1:2的比例进行混合，用球磨机球磨混匀1～2h，然后过120目筛，记为原料A；

D.添加5 wt%～15 wt%的粘土，3 wt%～8 wt%的粘合剂，以及1 wt%～3 wt%的其他辅助添加剂，与原料A混合，球磨后过筛120目，记为原料B，留作备用；

E.原料B加入适量的水，且搅拌均匀放入圆片状的陶瓷压模中进行压片处理，控制压强为6～12MPa，保压1～2min；

F.将压片成型后的陶瓷放入高温炉中进行烧结，烧结温度为1000～1300℃，升温速度为10℃/min。