技术领域：

本发明涉及烟气脱硫技术领域，尤其涉及到镁法和海水法脱硫系统中Mg(OH)2浆料制备工艺。

技术背景：

目前最为成功的达到工业应用的脱硫技术为化学法，相对于干法和半干法，湿法脱硫以其成熟的技术得到广泛应用。镁基-海水脱硫法脱硫效率高、无二次污染、占用体积小、不结垢、运行成本低，同时又考虑了船上海水获取易淡水获取难，结合了镁法脱硫和海水法脱硫的共同优点，是一种新颖且高效的脱硫方法。 现有的镁法脱硫技术大多是吸收石灰石石膏法技术而产生的，虽然有所改进但没有最后优化利用氧化镁的技术。仅以制浆系统来看国内技术仍存在种种问题，不能满足用户长期、稳定的技术要求。

为了提高脱硫效率，Mg(OH)2浆料的活性成为了一个主要的工艺参数，即Mg(OH)2脱硫剂的来源成为了制约M&S烟气脱硫法技术发展的关键因素。中国专利CN1291588A公开了一种菱镁矿煅烧生成轻烧氧化镁，轻烧氧化镁水解生成氢氧化镁的新工艺，此工艺生产的氢氧化镁脱硫剂时不可避免的产生残渣。中国专利CN1309087公开了一种氢氧化镁及其悬浮液的制造方法，该方法在少量水存在下混合研磨轻烧氧化镁，然后在一定水分存在下，在一定温度下熟化制造粉粒状氢氧化镁。实际操作发现氧化镁水解成氢氧化镁的条件不易控制而造成水解不充分，导致氢氧化镁与酸成分反应速度慢，即脱硫反应活性低，不能满足高效率脱硫要求。

综上，本领域缺乏一种反应活性好，脱硫效率高，有效避免脱硫系统中结垢、堵塞等问题，且没有二次污染的Mg(OH)2脱硫剂的制备工艺。