具体实施方式

下面结合实施例具体说明本发明。 在某集装箱船上实船应用本方法后对制备的Mg(OH)2百分比进行测试。控制液固比即海水与氧化镁质量比、水合温度、熟化时间、搅拌速度4个影响因素，根据所用MgO矿粉成分配比(参考表1)得出制备的Mg(OH)2百分比并进行比较，确定最佳水合条件。

测试结果如表2： 表1MgO矿粉各成分含量

| NaOH | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.49％ | 4.27％ | 0.25％ | 0.75％ | 1.24％ | 85％ |

表2制备Mg(OH)2实验正交表

| 项目 | 因 素 |  |  |  |  | Mg(OH)2百分比/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A液固比/% | B水合温度/℃ | C熟化时间/h | D搅拌速度/r.min |  |
| 水 平 | 1 | 8:2 | 70 | 1 | 200 | 88 |
|  | 2 | 8:2 | 80 | 2 | 300 | 96 |
|  | 3 | 8:2 | 90 | 3 | 400 | 98 |
|  | 4 | 7:3 | 70 | 2 | 400 | 90 |
|  | 5 | 7:3 | 80 | 3 | 200 | 93 |
|  | 6 | 7:3 | 90 | 1 | 300 | 85 |
|  | 7 | 6:4 | 70 | 3 | 300 | 81 |
|  | 8 | 6:4 | 80 | 1 | 400 | 83 |
|  | 9 | 6:4 | 90 | 2 | 200 | 85 |
|  | K1 | 282 | 259 | 256 | 266 |  |
|  | K2 | 268 | 272 | 271 | 262 |  |
|  | K3 | 249 | 268 | 272 | 271 |  |
|  | K1 | 94 | 86 | 85 | 89 |  |
|  | K2 | 89 | 90 | 90 | 87 |  |
|  | K3 | 83 | 89 | 90 | 90 |  |
| R |  | 11 | 4 | 6 | 3 |  |

由测试结果可以看出对Mg(OH)2活性影响重要程度为A>C>B>D。固液比对 Mg(OH)2活性影响远大于其他三个因素。实验最佳方案为A1B2C2D3，即固液比8∶2、水合温度80℃、熟化时间2h、搅拌速度400r·min-1。

本发明不局限于上述实施例，任何在本发明披露的技术范围内的等同构思或者改变，均列为本发明的保护范围。