权利要求书

一种镁基-海水法船用脱硫系统中Mg(OH)2浆料制备方法，其特征在于：流量计配合电动阀控制海水由管道定量引入浆料罐中，经进料口加入氧化镁粉，投入海水和氧化镁的质量比为8∶2;利用船上热蒸气分别由不同管道加热浆料罐壳体和内部，冷凝水由下部排水口排出;浆料罐内装有温度探头即时监控浆料温度，通过温控装置自动控制料温保持80～90℃恒温;电动搅拌旋叶搅拌速度为400r/min;在上述条件下熟化时间2h再投放微量分散剂，其质量占总质量的3%，继续搅拌熟化1h即可由浆料罐底出料口输出浆料，经变频管道泵向脱硫塔各级喷淋管道提供定量浆料进行喷淋。