发明内容

本发明的目的是针对现有产品的不足，提供一种采用绿色环保材料镁橄榄石为基础骨料，适量复配几种表面活性材料，用以改善灌浆料的耐久性、早强性、无收缩、大流平、耐寒及气孔等理化指标性能，从而得到一种镁橄榄石灌浆料。

本发明的目的是这样实现的：一种镁橄榄石灌浆料，包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石骨料和粉料68-85;粉煤灰2-5;减水剂0.15-0.5;增强剂0.03-0.05;微膨剂0.2-0.5;早强剂0.02-0.1;流平、分散剂0.1-0.8;水泥20-40;将原料按上述比例均匀混合后得到镁橄榄石灌浆料。

所述的镁橄榄石骨料和粉料是由电熔镁橄榄石、重烧镁橄榄石或镁橄榄石原矿中的一种或一种以上的混合物经破碎、筛分而成。

镁橄榄石骨料粒度为0.5-12毫米，粉料粒径为100-270目。

减水剂选用聚羧酸。

增强剂选用CMC。

微膨剂选用氧化钙。

早强剂选用三乙醇胺。

流平、分散剂选用六偏磷酸钠。

本发明提供的镁橄榄石灌浆料，具有以下有益效果：

(1)所选原料为国际公认的绿色环保材料。骨料在-50摄氏度到1000摄氏度比较宽泛的温度区域性质十分稳定，无任何有害气体或分解物产生;

(2)无氯离子，不对建筑材料产生任何腐蚀;

(3)早强效果十分明显。三日强度达到40-50兆帕;增强效果显著，二十八日强度达到70兆帕;

(4)高自流性：自动填充所需灌注空隙，不泌水、不分层;

(5)微膨胀性：粘接强度高，无收缩，可确保新老混凝土间的牢固结合;

(6)耐久性好：该灌浆料不老化，对集料和钢筋无腐蚀破坏作用;

(7)抗油、水浸泡：在机油中浸泡30多天强度还增加15%以上，长期泡在水中一年以上，不吸水散浸。

(8)性价比合理，同等使用效果，价格降低30%以上。