权利要求说明书

1.一种以盐湖氯化镁卤水为原料制备七水硫酸镁的方法，其特征在于制备步骤如下： (1)以盐湖氯化镁卤水为原料，加入硫酸，搅拌反应，同时得到副产物盐酸;卤水与硫酸的反应方程式为：

(2)将步骤(1)所得产物进行固液分离，得到的固相是七水硫酸镁粗品;液相主要是含硫酸根离子的酸性滤液，向液相中加入固体六水氯化镁及硫酸，返回步骤(1);

(3)将所述步骤(2)得到的七水硫酸镁粗品在280～500℃下脱水，得到无水硫酸镁粗品;

(4)将所述步骤(3)得到的无水硫酸镁粗品进行溶解、搅拌和静置，进行固液分离，固相主要是硫酸钙，液相是硫酸镁溶液;

(5)将所述步骤(4)得到的硫酸镁溶液进行结晶，结晶温度控制在10～25℃，有七水硫酸镁晶体析出;

(6)将所述步骤(5)得到的产物进行固液分离，固相为七水硫酸镁晶体，对所得固相干燥2～24h，得到纯品七水硫酸镁晶体;分离出的液相为硫酸镁重结晶母液，再返回步骤(5)。

2.如权利要求1所述以盐湖氯化镁卤水为原料制备七水硫酸镁的方法，其特征在于：所用盐湖卤水中镁离子浓度为80～96g/L，氯离子浓度为300～353g/L，钙离子浓度为3～9g/L。

3.如权利要求1所述以盐湖氯化镁卤水为原料制备七水硫酸镁的方法，其特征在于：所用硫酸的重量百分比浓度为80%～98%，卤水与硫酸的加入比例为：1∶1～4.5∶1。

4.如权利要求1所述以盐湖氯化镁卤水为原料制备七水硫酸镁的方法，其特征在于：加入硫酸的速度为10～50ml/min。