具体实施方式

下面结合最佳实施例及附图对本发明作进一步描述：

实施例 1：在以煤气为热源的轻烧粉煅烧炉1中，将50~120 mm块状菱镁矿（其组成包括：MgCO3 82.38%、CaCO3 8.81%，为较低品位的菱镁矿）从炉顶加入，高温煅烧温度在950~1100℃煅烧，获得高活性的轻烧粉，其中轻烧粉中MgO含量在80%。将获得的轻烧粉进入雷蒙磨2中进行粉碎，磨粉，获得平均粒径200目以上的轻烧粉粉末。称取1000 kg的轻烧粉粉末，加入3 m3水中，在轻烧粉化浆槽3中化浆，形成固含量在33%的浆料，将其用浆料泵4加入浆料计量罐5中进行计量。然后仍然使用轻烧粉化浆槽3，将氯化铵1700 kg溶解至8.5 m3水中，形成200 g/L的氯化铵溶液，仍然用浆料泵4加入氯化铵计量罐中进行计量。然后将轻烧粉浆料和氯化铵溶液均进入蒸氨釜5中进行蒸氨，蒸氨温度106℃，常压，可以将溶液中氯化铵99%转化为氨与MgCl2。其中蒸氨釜蒸出的含有10%氨、90%水蒸汽的蒸汽混合物进入氨精馏塔中13中；液体为200 g/L氯化镁溶液7.6m3及含有360 kg的混合渣，含碳酸钙、硅、铁、镁等物质。

实施例 2：蒸氨后的料液经过离心机8进行过滤处理，其中处理后滤饼的含水量在30%，滤饼量520 kg，其中滤饼含有MgO、CaCO3、MgCl2等物质，作为镁水泥建筑材料的优良原料使用。液体主要为氯化镁溶液，浓度为200 g/L，体积为7.4m3，进入氯化镁计量罐11中；从氨精馏塔13塔顶出来的气体进入至氨精馏塔冷凝器15中冷凝后，一部分回到氨精馏塔，作为塔顶回流，一部分进入到氨水计量罐16中，其中氨的浓度达到了25%，体积为3 m3（这部分氨的量与上述蒸氨塔的氨量不一致是应为上述二部制备氢氧化镁的反应只能达到80%，一部分氨最为循环介质由氨汽提塔处理，回到氨精馏塔中）。氨精馏塔底的液体进入氨精馏塔再沸器12进行气化操作，脱除氨的水由精馏塔出料泵14，进入到轻烧粉化浆槽中作为化浆水。将两个计量罐中的液体流入氢氧化镁制备釜18中制备氢氧化镁，反应温度在60℃，转化率达到80%，氨水量超过理论摩尔量的50%。获得的料液进入带式真空过滤机19中过滤、洗涤，其中洗涤液为脱盐水，使用量达到3 m3，进行5级逆流洗涤。

实施例 3：获得的滤液与洗涤液进入到氨汽提塔10顶部，进行氨汽提的操作。获得的滤饼含水量为75%，2962 kg。汽提出的氨进入氨精馏塔中进行氨浓缩的处理。在氨汽提塔底的液体进入氨再沸器12中进行气化处理，20%的溶液变为气体，流向塔顶。塔底的液体为氯化铵溶液，流量与含量与上述在轻烧粉浆化槽配置的氯化铵浓度与流量一致，含有15 g/L氯化镁，经由汽提塔出料泵回到氯化铵计量罐中。其中获得的滤饼进入化浆洗涤釜槽20中进行化浆洗涤，化浆洗涤液为8m3，然后进入离心过滤机21进行过滤，滤饼的质量为1850 kg，含有氢氧化镁为740 kg。滤液回到轻烧粉化浆槽中。

实施例 4：滤饼进入干燥煅烧炉22中，进行干燥煅烧处理，煅烧温度650~800℃，然后获得轻烧粉512 kg，MgO含量在99.1%以上，然后进入压球机23中进行压球处理，球为50 mm球 ，压球机为双辊式压球机。压球后的物料进入超高温焙烧炉24中焙烧，焙烧炉中焙烧温度保持在1650~1750℃，焙烧时间2小时，获得高纯高密度镁砂500 kg，其中MgO含量99.3%，体积密度3.42 g/cm3。

实施例5：如附图2所示，该利用菱镁矿制备高纯高密度镁砂的装置包括1、轻烧粉煅烧炉；2、雷蒙磨；3、轻烧粉浆化槽；4、浆料泵；5、浆料计量罐；6、氯化铵计量罐；7、蒸氨釜；8、离心过滤机；9、氨汽提塔再沸器；10、氨汽提塔；11、汽提塔出料泵；12、氨精馏塔再沸器；13、氨精馏塔；14、精馏塔出料泵；15、氨精馏塔冷凝器；16、氨水计量罐；17、氯化镁计量罐；18、氢氧化镁制备釜；19、带式真空过滤机；20、化浆洗涤釜；21、离心过滤机；22、干燥煅烧炉；23、压球机；24、超高温焙烧窑，并且，所述的轻烧粉煅烧炉1连接到雷蒙磨2的入口，雷蒙磨2的出口连接到轻烧粉浆化槽3的入口，浆化槽3的出口连接到浆料泵4的入口，浆料泵4的出口连接到浆料计量罐5和氯化铵计量罐入口，两个计量罐出口连接到蒸氨釜的入口，蒸氨釜的气体出口连接到氨精馏塔气体入口，蒸氨釜液体出口安装到离心机8入口，离心机8的液体出口连接到氯化镁计量罐17的入口；氨汽提塔10气体出口连接到氨精馏塔13气体入口，氨汽提塔10的液体出口连接到氨汽提塔再沸器9入口和汽提塔出料泵11入口，氨汽提塔再沸器9出口连接到氨汽提塔10的液体入口，汽提塔出料泵11连接到氯化镁计量罐17入口；氨精馏塔13塔顶气体出口连接到氨精馏塔冷凝器15入口，氨精馏塔冷凝器15出口连接到氨水计量罐16和氨精馏塔13塔顶液体入口，氨精馏塔13底液体出口连接到氨精馏塔再沸器12入口，氨精馏塔再沸器12出口连接到氨精馏塔13底液体入口，氨精馏塔13底液体出口连接到精馏塔出料泵14入口，精馏塔出料泵14出口连接到轻烧粉浆化槽入口和化浆洗涤釜20入口；氨水计量罐16和氯化镁计量罐17出口连接到氢氧化镁制备釜18入口，氢氧化镁制备釜18出口连接到带式真空过滤机19入口，带式真空过滤机19滤饼出口连接到化浆洗涤釜20入口，外界的脱盐水进入化浆洗涤釜20入口，带式真空过滤机19滤液出口连接到氨汽提塔10液体入口，化浆洗涤釜20出口连接到离心过滤机21入口和外界，离心过滤机21滤饼出口连接到干燥煅烧炉22入口，离心过滤机21滤液出口连接到轻烧粉浆化槽入口及镁水泥生产用，干燥煅烧炉22出口连接到压球机入口23，压球机23出口连接到超高温焙烧窑24入口，从超高温焙烧窑出口获得高纯高密度氧化镁产品。