发明内容

本发明的目的是提供一种转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，解决滑板砖结构不够致

密、结合强度差、使用寿命短的问题，提高滑板的热震稳定性、耐热熔损性和抗热剥落性，

延长滑板使用寿命。

为解决上述技术问题，本发明的技术方案是：

转炉出钢口挡渣用铝镁碳质滑板砖，由以下组分按重量份比组成：烧结或电熔镁砂

70-90份，烧结或电熔镁铝尖晶石10-30份，金属Al 5-15份，炭素材料1-5份，防氧化

剂0.5-4.0份，酚醛树脂20-30份。

为提高滑板的抗侵蚀性能及抗渣性能，保持合理的热震稳定性，烧结或电熔镁砂采用

3mm以下连续级配，粒度选取比例如下：

3-1mm 20-30份、

1-0.212mm 30-35份、

0.212-0.045mm 10-15份、

＜0.045mm 10-20份。

镁铝尖晶石的引入，可使制品的抗热剥落性提高、使用寿命提高，减少热裂纹的产生。镁铝尖晶石，要求其化学成分满足以下条件：MgO≥28%，Al2O3 为60-72%，MgO+ Al2O3≥96%，粒度小于0.045mm。

所述金属Al为微粉、颗粒、纤维中的一种或多种形态组合，微粉粒度为0.045-0.075mm，

颗粒粒度为2-0.2mm，纤维直径为50-150μm时，长度为2-5mm。当金属Al用量大于所述

上限值(＞15)时，滑板砖抗热熔损性差；用量小于所述下限值(＜5)时，滑板砖体的

结合强度不高、高温抗折性能差，不能有效抑制和改善滑板热裂纹的发生。

炭素材料可以提高抗热熔损性和热震稳定性，当用量大于所述上限值(＞5)份时，

碳素材料的氧化会引起滑板砖组织的荒废化；当用量小于所述下限值(＜1)份时，热震

稳定性、抗热熔损性的改善作用不大。炭素材料为石墨和炭黑中的一种或两种组合，石墨

粒度小于0.15mm，炭黑粒度小于100nm。

所述防氧化剂选用硅Si、锌Zn、氮化硼BN、碳化硼B4C中的一种或两种以上组合。

酚醛树脂耐高温性能好，能保持滑板结构的整体性和尺寸的稳定性，在交联后可

以为耐火材料提供所需要的机械强度和耐热性能。

以上配方适用于整体滑动水口生产，也可作为大型滑动水口材料的镶嵌本体使用。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：在配方中引入镁砂和镁铝尖晶石，提高了滑板的抗侵蚀性能及抗渣性能，能保持合理的热震稳定性；通过金属Al熔融烧结及酚醛树脂碳化后形成的网络结构，使滑板的结合强度大大提高，减少了滑板因热震引起的裂纹，能显著提高滑板的高温综合性能，延长滑板使用寿命，为转炉滑动水口挡渣技术提供优质产品及使用性能的可靠保障，改善转炉挡渣效率。

附图说明

图1是本发明产品结构示意图。

图中：1-配砖  2-上滑板  3-下滑板  4-下水口