具体实施方式

实施例一：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液。

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为160℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

实施例二：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入4.7mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液。

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为160℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

实施例三：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液。

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液25mL(用去离子水稀释至40mL)，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为120℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。

实施例四：

称取1.98g轻烧氧化镁粉倒入烧杯中，向烧杯中加入36mL去离子水后放置于磁力加热搅拌器中，控制温度为30℃，搅拌转速为200r/min，搅拌2min后向其中加入5mL49％的H2SO4，继续搅拌反应30min即得粗制MgSO4溶液。

用普通漏斗将粗制MgSO4溶液过滤至三口烧瓶中，待完全过滤后，调整磁力加热搅拌器的温度为58℃，搅拌转速为200r/min，先向其中加入20mL2％的氨水，滴加完毕后持续反应10min，之后加入2.4mol/L的NaOH溶液40mL，滴加完毕后再持续反应10min，即初步制得Mg(OH)2料浆，然后将Mg(OH)2料浆转移至反应釜中，温度控制为120℃水热反应6h，最后，将制得Mg(OH)2料浆抽滤、干燥即得片状阻燃级氢氧化镁产品。