具体实施方式

实施例1一种镁铁铝尖晶石砂及其制备方法

原料：氧化镁：MgO     95.3％；

氧化铁：Fe2O3   95.6％；

氧化铝  Al2O3   91.5％。

制备方法如下：

1)粉碎筛分：将氧化镁粉碎，取200目筛下物；将氧化铁粉碎，取400目筛下物；将氧化铝粉碎，取500目筛下物；

2)配料混料：将粉碎筛分后的氧化镁、氧化铁和氧化铝按重量份配比：氧化镁28份，氧化铁38份和氧化铝34份取料，物料配比后投入混料机中进行混料，同时加入混料总重量5％的结合剂水，混和均匀；

3)压密成球：物料混合均匀后经压密机压密，后进入压球机成球；

4)干燥：物料成球后进行干燥脱水，自然干燥2天；

5)高温熔融：物料成球干燥后放入电弧炉中，于2800～3200℃熔融；

6)冷却破砣：将烧成品进行自然冷却6天后，进行破砣。

7)破砣筛分：将破砣后所得产品进行破砣筛分，破碎筛分的粒度按用户要求进行。

结果见表1。

实施例2一种镁铁铝尖晶石砂及其制备方法

原料：氧化镁：MgO      96.8％；

氧化铁：Fe2O3    97.3％；

氧化铝：Al2O3    96.2％。

制备方法如下：

1)粉碎筛分：将氧化镁粉碎，取200目筛下物；将氧化铁粉碎，取400目筛下物；将氧化铝粉碎，取500目筛下物；

2)配料混料：将粉碎筛分后的氧化镁、氧化铁和氧化铝按重量份配比：氧化镁38份，氧化铁34份和氧化铝28份取料，物料配比后投入混料机中进行混料，同时加入混料总重量15％的结合剂水，混和均匀；

3)压密成球：物料混合均匀后经压密机压密，后进入压球机成球；

4)干燥：物料成球后进行干燥脱水，自然干燥5天；

5)高温熔融：物料成球干燥后放入电弧炉中，于2800～3200℃熔融；

6)冷却破砣：将烧成品进行自然冷却7天后，进行破砣。

7)破砣筛分：将破砣后所得产品进行破砣筛分，破碎筛分的粒度按用户要求进行。

结果见表1。

实施例3一种镁铁铝尖晶石砂及其制备方法

原料：氧化镁：MgO      97.6％；

氧化铁：Fe2O3    98.2％；

氧化铝：Al2O3    97.4％。

制备方法如下：

1)粉碎筛分：将氧化镁粉碎，取200目筛下物；将氧化铁粉碎，取400目筛下物；将氧化铝粉碎，取500目筛下物；

2)配料混料：将粉碎筛分后的氧化镁、氧化铁和氧化铝按重量份配比：氧化镁34份，氧化铁33份和氧化铝33份取料，物料配比后投入混料机中进行混料，同时加入混料总重量10％的结合剂水，混和均匀；

3)压密成球：物料混合均匀后经压密机压密，后进入压球机成球；

4)干燥：物料成球后进行干燥脱水，自然干燥3天；

5)高温熔融：物料成球干燥后放入电弧炉中，于2800～3200℃熔融；

6)冷却破砣：将烧成品进行自然冷却7天后，进行破砣。

7)破砣筛分：将破砣后所得产品进行破砣筛分，破碎筛分的粒度按用户要求进行。

结果见表1。

对比试验1

方法同实施例3，不同的只是氧化镁、氧化铁和氧化铝的配比。

氧化镁60份，氧化铁20份和氧化铝20份。

结果见表1。

对比试验2

方法同实施例3，不同的只是氧化镁、氧化铁和氧化铝的配比。

氧化镁50份，氧化铁25份和氧化铝25份。

结果见表1。

表1