权利要求书

1.一种20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，它由以下步骤构成：

(1)混料入炉；(2)预热；(3)煅烧；(4)冷却；(5)出成品；其特征在于：将40毫米-80毫米粒度的白云石子和20毫米-40毫米的小粒度白云石子按2∶1-4∶1的比例混合，炉内料面距离炉口控制为500毫米-600毫米，预热带温度控制为300℃-500℃，煅烧带温度控制为1000℃-1050℃，冷却带温度控制为200℃-300℃，出成品温度控制为90℃-100℃。

2.根据权利要求1所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：40毫米-80毫米粒度的白云石子和20毫米-40毫米的小粒度白云石子按2.8∶1-3.2∶1的比例混合，炉内料面距离炉口控制为530毫米-580毫米，预热带温度控制为390℃-450℃，煅烧带温度控制为1015℃-1040℃，冷却带温度控制为240℃-280℃，出成品温度控制为93℃-97℃。

3.根据权利要求2所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：40毫米-80毫米粒度的白云石子和20毫米-40毫米的小粒度白云石子按3∶1的比例混合，炉内料面距离炉口控制为570毫米，预热带温度控制为420℃，煅烧带温度控制为1030℃，冷却带温度控制为270℃，出灰温度控制为95℃。

4.根据权利要求1或3所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：将白云石按比例混合后，经过两道以上振动筛粉，振动筛直径为8-15毫米。

5.根据权利要求4所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：将白云石按比例混合后，经过两道振动筛粉，振动筛直径为10毫米。

6.根据权利要求1或5所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：煅烧前炉内垂直方向上从上到下不同粒度的白云石子的堆放方式为40毫米-80毫米粒度、20毫米-40毫米小粒度、40毫米-80毫米粒度。

7.根据权利要求1所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：煅烧时煤气和风量的配比为1∶1-1∶1.2。

8.根据权利要求7所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：煅烧时煤气和风量的配比为1∶1.1。

9.根据权利要求1所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：出成品时炉顶温度控制为120℃-150℃。

10.根据权利要求1所述的20毫米-40毫米小粒度白云石子的煅烧工艺，其特征在于：每次出成品量为5吨。