权利要求书

1.一种经表面处理的镁砂或镁钙砂，其特征是：所述镁砂或镁钙砂外表面包覆有聚乙烯层。

2.根据权利要求1所述的镁砂或镁钙砂，其特征在于：所述的聚乙烯层厚度为0.05～0.2mm。

3.根据权利要求1所述的镁砂或镁钙砂，其特征在于：所述的聚乙烯层是将聚乙烯加热熔化后，然后粘合到镁砂或镁钙砂表面，形成聚乙烯薄膜。

4.根据权利要求1所述的镁砂或镁钙砂，其特征在于：所述的镁砂为高纯镁砂、中档镁砂或电熔镁砂。

5.根据权利要求1-4任一项所述的镁砂或镁钙砂，其特征在于：所述的镁砂或镁钙砂的直径为1～8mm，所述镁砂或镁钙砂的形状为球形、近似球形、椭球形或近似椭球形。