技术领域及背景

一、技术领域：

本实用新型涉及一种镁质耐火预制件的骨料，特别是涉及一种经表面处理的镁砂或镁钙砂。

二、背景技术：

镁砂，又称烧结镁砂，是由菱镁矿、水镁矿或从海水中提取的氢氧化镁经高温煅烧而成，系菱镁矿等镁质原料经高温处理达到烧结程度的产物的统称。用竖窑、回转窑等高温设备一次煅烧或二步煅烧工艺，以天然菱镁矿为原料烧制的镁砂称为烧结镁砂。以菱镁矿等为原料经电弧炉熔炼达到熔融状态冷却后形成的称为电熔镁砂，是用精选的特A级天然菱镁石或高纯轻烧镁颗粒，在电弧炉中熔融制得，该产品具有纯度高、结晶粒大、结构致密、抗渣性强材料、热震稳定性好等优点，是一种优良的高温电气绝缘材料，也是制作高档镁砖、镁碳砖及不定形耐火材料的重要原料。

高纯镁砂是选用天然特级菱镁矿石浮选提纯，经轻烧、细磨、压球、超高温油竖窑煅烧而成，是制砖、不定耐火材料的优质原料。中档镁砂是以MgO含量为97％的轻烧氧化镁为原料，经压球、高温竖窑煅烧等工艺生产而成，产品烧结程度好，结晶致密，是生产中档镁质耐火制品的优质原料。

可见，镁砂是耐火材料中最重要的原料之一，用于制造各种镁砖、镁铝砖、捣打料和补炉料等，含有杂质较多的，用于铺筑炼钢炉底等用途。

镁钙砂一般用于制造镁钙砖或不定型材料，其中所含的方镁石和方钙石均匀分布，方镁石包围着方钙石。该材料高温性能、抗水化性能较好，抵抗低铁、低碱度渣的能力强。

目前镁砂或镁钙砂产品无法防水，若经表面处理能防水的话，可大大提高其应用性能。