权利要求书

1.一种制备轻烧白云石的方法，是通过以下步骤实现的：

在竖窑焙烧过程中加入活化剂，所述的活化剂是氯化钠，其用量为千 分之5到10；

在轻烧白云石焙烧、破碎、筛分、贮存过程中产生的粉尘中加入骨料， 所述的骨料是碳酸钙和碳酸镁，其用量为5-10％。

2.根据权利要求1所述的制备轻烧白云石的方法，其中：所述的碳酸 钙和碳酸镁是生白云石。

3.根据权利要求1或2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：按顺序 将生白云石2000Kg，氯化钠5Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑中焙烧。

4.根据权利要求1或2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：按顺序 将生白云石2000Kg，氯化钠7.5Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑中焙烧。

5.根据权利要求1或2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：按顺序 将生白云石2000Kg，氯化钠10Kg，无烟煤220Kg加入到竖窑中焙烧。

6.根据权利要求2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：轻烧白云石 粉2000Kg，生白云石100Kg，在搅拌机中混合均匀后再在压球机中压块。

7.根据权利要求2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：轻烧白云石 粉2000Kg，生白云石150Kg，在搅拌机中混合均匀后再在压球机中压块。

8.根据权利要求2所述的制备轻烧白云石的方法，其中：轻烧白云石 粉2000Kg，生白云石200Kg，在搅拌机中混合均匀后再在压球机中压块。