发明内容

本发明需要解决的技术问题是提供了一种制备轻烧白云石的方法，旨 在解决上述的缺陷。

为了解决上述技术问题，本发明是通过以下步骤实现的：

在竖窑焙烧过程中加入活化剂，所述的活化剂是氯化钠，其用量为千 分之5到10；

在轻烧白云石焙烧、破碎、筛分、贮存过程中产生的粉尘中加入骨料， 所述的骨料是碳酸钙和碳酸镁，其用量为5-10％；

所述的碳酸钙和碳酸镁是生白云石；

与现有技术相比，本发明的有益效果是：由于在竖窑焙烧过程中加入 活化剂能够加快白云石的分解，使得轻烧白云石的焙烧回收率由原来的75％提高到85％以上；而加入骨料，使轻烧白云石容易压制成块后回收利 用。