发明内容

本发明的目的是提供一种以纤维水镁石为原料制轻质碳酸镁和高纯氧化镁的方法。实现上述目的的其技术方案如下所述：

1、将纤维水镁石粉碎，经500-600℃煅烧，使其失去结晶水，即为焙砂，加水灰化，其中MgO转化为Mg(OH)2，即为Mg(OH)2料浆，送入碳化塔碳化；

2、CO2经除尘水洗后从碳化塔塔底进入，碳化塔内压力约在0.2-0.3Mpa，温度25℃为宜，使Mg(OH)2料浆在过量的CO2作用下转化成Mg(HCO3)2，碳酸氢镁即为重镁水在液相，碳化塔内纤维水镁石约为水或母液的10％；

3、反应成熟后过滤出重镁水，将重镁水加热85—105℃转化为碱式碳酸镁，MgCO3·3H2O或XMgO·YMg(OH)2·ZH2O；

4、将固体碱式碳酸镁过滤出来，用无离子水洗净，经离心脱水后在600℃的转炉中煅烧即得轻质MgCO3成品，化验包装；

5、轻质MgCO3经800-950℃煅烧得到高纯MgO，粉碎，成品化验包装；

由于纤维水镁石含杂质少，按照上述工艺就可生产出纯度达98.25％的MgO。用纤维水镁石碳化法制高纯MgO，只用纤维水镁石和它的下脚料及废渣，再用石灰窑的废气CO2在碳化塔进行碳化，原料成本低。