技术领域及背景

本发明涉及一种高纯镁砂的制取方法，尤其涉及耐火材料领域与氧化镁的生产相关技术领域，更具体地说是关于高纯镁砂生产技术的改进。

目前，传统的中档镁砂的冶炼方法是利用氧化镁粉含镁量达到92％以上，加工成180目以上细粉为原料，压制直径40—60mm球团状，用焦碳进行冶炼，按照国家标准，中档镁砂氧化镁含量为95％，体积密度为3.2。用传统的冶炼方法，在冶炼过程中焦碳比例小了，其冶炼出的中档镁砂含镁量达到了95％，但体积密度却达不到3.2。如果在冶炼过程中焦碳比例大一些，那么体积密度达到了要求，但由于焦碳灰份的污染，而中档镁砂含镁量又达不到95％，因此中档镁砂的质量很难满足市场的需求。

以白云石和菱镁石为原料制取镁砂的工艺流程长、污染大、成本高、纯度低，很难达到MgO含量98—99％的标准。而且该工艺还需一套制CaO的设备，投资大，热能消耗高。