具体实施方式

下面结合实施例对本发明的具体实施方式作进一步的详细描述。

实施例一：一种高纯镁砂的制取方法，其特征在于所说的制取方法是将菱镁石与石墨粉按重量比例4:1混合焙烧成轻烧氧化镁粉；取含镁量为95％的轻烧氧化镁粉与稀土镁按重量比例5:1混合均匀压制成直径为40～50mm的球团，球团体积密度为2.5，然后高温烧结成高纯镁砂。此工艺可以得到纯度99.8％以上的高纯镁砂。