具体实施方式

下面结合具体实施方式对本发明作进一步说明，但本发明不受其限制。

实施例中涉及的原料及其重要参数如下：

镁橄榄石砂：MgO≥38%，SiO2≤38%，灼失量≤10%，粒度20目和30目。

石墨粉：C≥90%，粒度200目。

有机树脂：选用桂林一号粉 粒度140目。

实施例1：

取20目的镁橄榄石砂60kg，30目镁橄榄石砂36kg石墨粉3kg，有机树脂2 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，取10目至30目的产物包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。

实施例2：

取20目的镁橄榄石砂50kg，30目镁橄榄石砂30kg石墨粉2kg，有机树脂3 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。

实施例3：

取20目的镁橄榄石砂40kg，30目镁橄榄石砂45kg石墨粉3kg，有机树脂3 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。

实施例4：

取20目的镁橄榄石砂50kg，30目镁橄榄石砂46kg石墨粉3kg，有机树脂3 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。

实施例5：

取20目的镁橄榄石砂40kg，30目镁橄榄石砂45kg石墨粉3kg，有机树脂3 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。

实施例6：

取20目的镁橄榄石砂60kg，30目镁橄榄石砂35kg石墨粉3kg，有机树脂2 kg，预拌干混20分钟后，加入自来水8kg湿研磨20分钟，然后烘干（含水量≤1%），再进行筛分，包装入库，得实型铸造镁橄榄石干砂。