发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种实型铸造镁橄榄石干砂及其制备方法，能够改善人造镁橄榄石砂流动充填性不足以及镁橄榄石偏碱性，仅适用于碱性高合金钢铸件生产，应用面太窄的缺陷。

为解决上述技术问题，本发明所采用的技术方案是：一种实型铸造镁橄榄石干砂及其制备方法，包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂80-96，石墨粉2-3，有机树脂1-3。

优选的，一种实型铸造镁橄榄石干砂包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂85-96，石墨粉2-3，有机树脂1-3。

一种实型铸造镁橄榄石干砂的优选配方，包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂95，石墨粉3，有机树脂2。

按照配比将镁橄榄石砂，石墨粉和有机树脂混合，进行预拌干混，然后加自来水进行湿混碾，再干燥、筛分得实型铸造镁橄榄石干砂。

本发明提供的实型铸造镁橄榄石干砂，既保留镁橄榄石砂不含游离SiO2，可杜绝矽肺病的环保性能；又能保留镁橄榄石砂在受热过程中无相变、复用性好的性能，全面取代石英砂应用；最重要的是能够解决人造镁橄榄石砂流动充填性差，高温呈碱性，应用领域偏窄的问题，提高新型实型铸造工艺配套工艺材料的质量，促进实型铸造业发展。

本发明提供的实型铸造镁橄榄石干砂制备方法，工艺简单，生产方便。