权利要求书

1.一种实型铸造镁橄榄石干砂，其特征在于包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂80-96，石墨粉2-3，有机树脂1-3。

2.根据权利要求1所述的实型铸造镁橄榄石干砂，其特征在于包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂85-96，石墨粉2-3，有机树脂1-3。

3.根据权利要求1所述的实型铸造镁橄榄石干砂，其特征在于包括以下以重量份计的原料：镁橄榄石砂95，石墨粉3，有机树脂2。

4.一种制备权利要求1所述的实型铸造镁橄榄石干砂的方法，其特征在于：按照配比将镁橄榄石砂，石墨粉和有机树脂混合，进行预拌干混，然后加自来水进行湿混碾，再干燥、筛分得实型铸造镁橄榄石干砂。