权利要求书

1、一种耐火材料用无水树脂结合剂，其特征在于由增塑剂、异氰酸酯、精 制沥青组成。

2、根据权利要求1所述的结合剂，特征在于以重量百分数计，增塑剂为10～ 20％，异氰酸酯为38～45％，精制沥青为36～46％。

3、根据权利要求1、2所述的结合剂，特征在于所述增塑剂为邻苯二甲酸二 丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等邻苯二甲酸酯类中的一种或一 种以上。

4、根据权利要求1、2所述的结合剂，特征在于所述异氰酸酯为二苯基甲烷 二异氰酸酯、多亚甲基多苯基异氰酸酯等二异氰酸酯和多异氰酸酯类中的一种或 一种以上。

5、根据权利要求1、2所述的结合剂，特征在于所述精制沥青为高温球状沥 青、高温粉状沥青、高聚合球状沥青、高聚合粉状沥青中的一种或一种以上。

6、一种制备权利要求1所述结合剂的方法，特征在于其步骤如下：

(1)增塑剂加热至40～60℃，

(2)加入异氰酸酯搅拌下于60～100℃反应30～140分钟，

(3)加入精制沥青，将温度控制在100～120℃，反应1～3小时，

7、根据权利要求6所述的万法，特征在于最后再经真空减压脱水。