**权利要求书**

1、用菱镁石原矿粉冶炼电熔镁砂的方法，其特征在于，步骤如下：

(1)将粒度为0＜x≤5mm的菱镁石原矿粉用粉碎机加工成粒度为 0＜x≤3mm，取加工后的菱镁石原矿粉1吨；

    (2)加入35千克的结合剂，用搅拌机混炼后加压、成型，结合剂 为粘度为145mPa·s的纸浆；

    (3)将加压成型后得到的菱镁石粒加工成粒度为5＜x≤50mm的 菱镁石块，再投入电熔炉里冶炼成电熔镁砂。