**具体实施方式**

    用菱镁石原矿粉冶炼电熔镁砂的方法，步骤如下：

    (1)将粒度为0＜x≤5mm的菱镁石原矿粉用粉碎机加工成0＜ x≤3mm，取粒度为0＜x≤3mm的菱镁石原矿粉1000kg；

    (2)加入35kg的结合剂，结合剂为纸浆，用搅拌机混炼后加压、 成型；其中纸浆采用耐火行业制砖工艺通用的纸浆，该纸浆在20℃ 时粘度为145mPa·s，起到结合作用。

    (3)将加压成型后得到的菱镁石粒加工成粒度为5＜x≤50mm的 菱镁石块，再投入电熔炉里冶炼成电熔镁砂。