YSZZ RJ 1-2022

A类原材料质量验收准则

(熔剂)

2022 - 05 - 19发布

2022 - 05 - 20实施

鞍钢股份有限公司   发布

鞍钢股份有限公司A类原材料质量验收准则

前  言

根据公司《采购管理程序》要求，制造管理部组织编制本部熔剂质量验收准则。

在实施本验收准则时，应注意下列事项：

- 本验收准则对应的是截止到2022年5月19日前发布的熔剂有效采购标准，PSCS质量不合格处置方法与目前不一致的，从2022年7月1日起实施。

- 至下一版验收准则发布之前，应在本验收准则的基础上再结合陆续增加的新下发文件。

3、本验收准则主要起草人：孟超惠、吕浩、张磊、张大伟、李伟东、辛国强、高峰、王红军

刘沛江、陈宪利、邱莉新、陈钊、孙加俏。

外购目录

| 序号 | 名 称 | 叶类/规格 |  | 物料代码 | 验收准则编号 | 技术标准/协议编号 | 新供方 准入方式 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 炼钢用白云石 | A0910S01 | 10-30mm | A0000476 | YSZZ LGRJ 025-21 | APTQ LGRJ 025-21 | 现场取样 | 1 |
|  | 石灰窑用白云石 | A0910S01 | 30-55mm | A0000890 | YSZZ NHRJ 004-21a | APTQ NHRJ 004-21a | 现场取样工业试验 | 2 |
|  | 炼钢用石灰 | A0920S01 | 10-50mm CaO≥85% | A0000526 | YSZZ LGRJ 020-21 | APTQ LGRJ 020-21 | 现场取样 | 3 |
|  | 烧结用冶金石灰 | A0920S02 | 特级：活性度≥300ml | A0002092 | YSZZ LTRJ 002/300-22 | APTQ LTRJ 002-22 | 现场取样 | 4-5 |
|  |  | A0920S02 | 活性度≥240ml | A0000527 | YSZZ LTRJ 002/240-22 |  |  | 6-7 |
|  | 复合型钠基膨润土 | A0930S01 | 6.5kg/t | A0000480 | YSZZ LTRJ 004—21c | APTQ LTRJ 004-21c | 现场取样工业试验 | 8 |
|  | 铁钒土 | A0930S02 | 15-40mm | A0000481 | YSZZ LGRJ 033-21 | APTQ LGRJ 033-21 | 现场取样 | 9 |
|  | 菱镁石粉 | A0930S04 | 0-3mm | A0000483 | YSZZ LTRJ 005-21a | APTQ LTRJ 005-21a | 现场取样 | 10 |
|  | 菱镁石块 | A0930S03 | 10-30mm | A0000482 | YSZZ LGRJ 005-21 | APTQ LGRJ 005-21 | 现场取样 | 11 |
|  | 镁基球团粘结剂 | A0930S05 | MgO≥38% | A0000484 | YSZZ LTRJ 003-21a | APTQ LTRJ 003-21a | 现场取样工业试验 | 12 |
|  | 碱性球团粘结剂 | A0930S06 | 低钙CaO≥56% | A0002134 | YSZZ LTRJ 011-22 | APTQ LTRJ 011-22 | 现场取样工业试验 | 13 |
|  | 石灰石粉 | A0940S01 | PS504530-ASW | A0000486 A0002160 | YSZZ LTRJ001W-22 | APTQ LTRJ 001-21a | 现场取样 | 14-15 |
|  | 机械竖窑用石灰石 | A0940S02 | PS522808-AJW | A0002046 | YSZZ NHRJ003-21a | APTQ NHRJ 003-21a | 现场取样工业试验 | 16 |
|  | 回转窑用石灰石（优质） | A0940S03 | YS522213-AHW | A0002030 A0002031 | YSZZ NHRJ 001-22 | APTQ NHRJ 001-22 | 现场取样工业试验 | 17 |
|  | 气烧窑用石灰石 | A0940S04 | YS522213-AQW | A0002105 A0002106 | YSZZ NHR 002-22 | APTQ NHRJ 002-22 | 现场取样工业试验 | 18-19 |
|  |  |  | PS522808-AQW | A0002057 |  |  |  |  |
|  | 炼钢用石灰石 | A0940S05 | YS513513-ALW | A0002032 | YSZZ LGRJ 008-21 | APTQ LGRJ 008-21 | 现场取样 | 20 |
|  | 高炉用石灰石 | A0940S02 | PS514050-AGW | A0002052 | YSZZ LTRJ 007-21a | APTQ LTRJ 007-21a | 现场取样 | 21 |
|  | 萤石(90) | A0950S01 | 6-25mm粉笔头 CaF2≥90% | A0000478 | YSZZ LGRJ 032/90-21 | APTQ LGRJ 032-21 | 现场取样 | 22 |
|  | 萤石(80) | A0950S02 | 6-25mm块矿 CaF2≥70% | A0000479 | YSZZ LGRJ 032/80-21 | APTQ LGRJ 032-21 | 现场取样 | 23 |
|  | 铝矾土 | A1020S01 | Al2O3≥70% | A0000497 | YSZZ LGRJ 006-21 | APTQ LGRJ 006-21 | 现场取样 | 24 |
|  | 新型精炼钢水助熔渣(无硼) | A1020S02 | 5-50mm | A0000499 | YSZZ LGRJ 013-21 | APTQ LGRJ 013-21 | 现场取样工业试验 | 25 |
|  | KR脱硫剂 | A1020S03 | 0.3-1.0mm | A0000500 | YSZZ LGRJ 014-21 | APTQ LGRJ 014-21 | 现场取样工业试验 | 26-27 |
|  | RH超低碳脱硫剂 | A1020S04 | 2-10mm | A0000501 | YSZZ LGRJ 027-21 | APTQ LGRJ 027-21 | 现场取样工业试验 | 28 |
|  | 钝化石灰粉 | A1020S05 | CaO≥86.0% | A0000953 | YSZZ LGRJ 001-21 | APTQ LGRJ 001-21 | 现场取样工业试验 | 29 |
|  | 钝化金属镁粉 | A1020S05 | Mg≥91% | A0000952 | YSZZ LGRJ 002-21 | APTQ LGRJ 002-21 | 现场取样工业试验 | 30 |
|  | 渣铁分离料 | A1020S06 | ≤1mm | A0000958 | YSZZ LGRJ 009-21 | APTQ LGRJ 009-21 | 现场取样工业试验 | 31 |
|  | 增碳剂95 | A1020S07 | C固≥95% | A0000505 | YSZZ LGRJ 011/95-22 | APTQ LGRJ 011-22 | 现场取样 | 32 |
|  | 低氮增碳剂 | A1020S09 | N≤0.05 | A0000508 | YSZZ LGRJ 017-21 | APTQ LGRJ 017-21 | 现场取样工业试验 | 33 |
|  | 煅后石油焦增碳剂 | A1020S07 | C固≥97% | A0000511 | YSZZ LGRJ 028-21 | APTQ LGRJ 028-21 | 现场取样工业试验 | 34 |
|  | 增碳剂90 | A1020S08 | C固≥90% | A0000506 | YSZZ LGRJ 011-22 | APTQ LGRJ 011-22 | 现场取样 | 35 |
|  | 重质增碳剂 | A1020S10 | 金属铁：5-10% | A0000509 | YSZZ LGRJ 021-21 | APTQ LGRJ 021-21 | 现场取样工业试验 | 36 |
|  | 石墨球 | A1020S11 | C固≥75% | A0000512 | YSZZ LGRJ 029-21 | APTQ LGRJ 029-21 | 现场取样工业试验 | 37 |
|  | 预熔硅灰石 | A1020S12 | CaO/SiO2：0.6-0.8 | A0000513 | YSZZ LGRJ 007-21 | APTQ LGRJ 007-21 | 现场取样 | 38 |
|  | 中间包无碳预熔保护渣 | A1020S07 | 1-5mm | A0000517 | YSZZ LGFGJ 004-21 | APTQ LGFGJ 004-21 | 现场取样工业试验 | 39 |
|  | 中间包中空颗粒覆盖剂 | A1020S14 | 球团颗粒≤1.0mm | A0000515 | YSZZ LGFGJ 005-21 | APTQ LGFGJ 005-21 | 现场取样工业试验 | 40 |
|  | 中间包碱性低碳覆盖剂 | A1020S15 | 游离C≤5% | A0000518 | YSZZ LGFGJ 002-21 | APTQ LGFGJ 002-21 | 现场取样工业试验 | 41 |
|  | 中间包无碳低硅覆盖剂 | A1020S17 | 总C≤3.0% | A0000524 | YSZZ LGFGJ 003-21 | APTQ LGFGJ 003-21 | 现场取样工业试验 | 42 |
|  | 转炉稀渣剂 | A1020S20 | 30-40mm | A0000529 | YSZZ LGRJ 003-21 | APTQ LGRJ 003-21 | 现场取样工业试验 | 43 |
|  | 环保型熔渣改质剂 | A1020S21 | 单质铝≥35% | A0000530 | YSZZ LGRJ 023-21 | APTQ LGRJ 023-21 | 现场取样工业试验 | 44-45 |
|  | 电石粉 | A1020S22 | 3-6mm | A0000531 | YSZZGB/T 10665-2004 | GB/T 10665-2004 | 现场取样工业试验 | 46 |

自产目录

| 序号 | 名 称 | 叶类/规格 |  | 物料代码 | 验收准则编号 | 技术标准/协议编号 | 新供方 准入方式 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炼钢用石灰（耐火） | A0960S01 | 10-50mm CaO≥85% | A0000533 A0002147 | YSZZ ZLBZ RJ 3-20 | ZLBZ RJ 3-20 | —— | 47-48 |
| 2 | 轻烧白云石(机械竖窑)耐火 | A0960S01 | 10-50mm MgO+CaO≥70% | A0000537 | YSZZ ZLBZ RJ 3-20 | ZLBZ RJ 3-20 | —— | 49 |
| 3 | 烧结用石灰(新窑) | A0960S01 | 0-3mm 活性度≥180ml | A0000532 | YSZZ ZLBZ RJ 3-20 | ZLBZ RJ 3-20 | —— | 50 |
| 4 | 灯塔石灰石粉 | A0940S06 | PS494530-ASD | A0002034 A0002036 A0002037 | YSZZ LTRJ 001D-22 | APTQ LTRJ 001-21a | —— | 51-52 |
| 5 | 土城子石灰石粉 | A0940S01 | YS504530-BST | A0002159 | YSZZ LTRJ 001T-22 | APTQ LTRJ 001-21a | —— | 53 |

YSZZ LGRJ 025-21

炼钢用白云石质量验收准则

A0910S01

A0000476

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装:散装。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度：10mm～30mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的10％。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样、制样

取样频次：每24小时取一个样。批批取样。委托必检项目：MgO、CaO。抽检项目：SiO2、P、S

- 3.2　允许复验

- 执行标准。

炼钢用白云石标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000476 | ≥29 | ≤4.0 | ≥19 | ≤0.025 | ≤0.025 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　当MgO+CaO≥48%时：

- 1） MgO≥19%，不扣款；

- 2） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 3） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4） 25%＞CaO≥10%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 5） CaO＜10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4.2　当MgO+CaO＜48%时：

- 1） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 3） 29%＞CaO≥25%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 4） CaO＜25%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4.3　当SiO2、P、S不合格时：

- 1） 10%≥SiO2＞4%，每高于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） SiO2＞10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 3） P、S每高于标准0.005%，扣款0.5元/吨。

YSZZ NHRJ 004-21a

石灰窑用白云石（耐火）质量验收准则

A0910S01

A0000890

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→耐火公司

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装:散装。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度：30mm～55mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的10％。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样、制样

取样频次：每24小时取一个样。批批取样。委托必检项目：MgO、CaO。抽检项目：SiO2、P、S

- 3.2　允许复验

- 执行标准。

石灰窑用白云石标准

| 物料代码 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000890 | ≥19 | ≥29 | ≤4.0 | ≤0.025 | ≤0.025 |

- 质量不合格扣量标准

- 4.1　当MgO+CaO≥48%时：

- 1） MgO≥19%，不扣款；

- 2） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 3） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4） 25%＞CaO≥10%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 5） CaO＜10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4.2　当MgO+CaO＜48%时：

- 1） 19%＞MgO≥16%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） MgO＜16%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 3） 29%＞CaO≥25%，每低于标准1%，扣款2元/吨；

- 4） CaO＜25%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 4.3　当SiO2、P、S不合格时：

- 1） 10%≥SiO2＞4%，每高于标准1%，扣款2元/吨；

- 2） SiO2＞10%，具备返车条件的可以返车，不具备返车条件的按单价20元/吨结算。

- 3） P、S每高于标准0.005%，扣款0.5元/吨。

YSZZ LGRJ 020—21

A0920S01

A0000526

- 炼钢用石灰（外购）质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂和制造管理部指定使用区域

└→炼钢总厂和耐火公司联合取样、送样，质计中心检验。

- 2　炼钢总厂和耐火公司验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装，运输车辆必须具备完善的防潮措施。

2.1.2　标志：按车标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：熔馏、焦炭等杂质应拣出。干燥，不得混入外来杂质。粒度：10mm～50mm，超出上、下限的比例：雨季（7月～9月）≤18%，非雨季≤15%。

- 2.3　取样：卸车过程中截流取样或卸车后在料堆上取样。取样工具：清洁、干燥的锹、铲等。取样数量：每个样品的份样数≥6个，份样量≥3块，重量≥3kg。样品盛装容器：清洁、干燥、结实耐用。粒度筛分要求：金属穿孔板试验筛。

- 2.4　委托必检项目：CaO、S。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　接收委托样品，按委托项目检验。

- 3.2　允许复验

- 执行标准。

炼钢用石灰（耐火外购）标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | S/% | 活性度/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000526 | ≥85 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≥280 |

- 4　质量不合格扣量标准

- 4.1　化学成分不合格扣量标准（其中n为当日取样次数）

- 4.1.1　CaO不合格扣量方法

- 1） 80%≤CaO＜85%，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×1.0

- 2） 75%≤CaO＜80%，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×1.5。

- 3） CaO＜75%时，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×2.0。

- 4.1.2　S不合格扣量方法

- 1） 0.030%≤S＜0.040%。扣量：日供料总量×1/n×5%。

- 2） S≥0.040%，扣量：日供料总量×1/n×10%。。

- 4.1.3　SiO2不合格扣量方法：按转炉终渣碱度3.5、石灰CaO含量85%折算石灰扣量。

- 1） SiO2检测值超出标准上限2.0%以内时，折算石灰扣量＝3.5×[SiO2检测值-SiO2标准上

- 限]÷85%×检测送货吨数；

- 2） 当SiO2检测值超出标准上限2.0%及以上时，折算扣量＝3.5×[SiO2检测值-SiO2标准上

- 限]×2÷85%×检测送货吨数。

- 4.2　粒度扣量：（粒度检测值-标准上限）×检测送货吨数。

烧结用冶金石灰（外购300ml）

YSZZ LTRJ 001/300—22

A0920S02

A0002092

质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼铁总厂烧结车间

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装:吸引压送车。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:粒度：0～3 mm的比例≥90%。最大粒度4 mm。外观：产品中的熔馏、焦炭等杂质应拣出。产品应保持干燥。

- 2.3　扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：理化指标多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。

- 2.3.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：80%～＜85%、SiO2：＞4.0%～≤5.0%，扣量15%；

2） CaO：75%～＜80%、SiO2：＞5.0%～≤6.0%，扣量30%；

3） CaO＜75%、SiO2＞6.0%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　活性度不合格扣量标准

1） 250～＜300，扣量15%；2） 200～＜250，扣量30%；

3） 150～＜200，扣量50%；4） 活性度＜150，不结算、不退货、不付款。

- 2.4使用状态

- 由于粒度过细造成“放炮”影响生产时，供方应立即整改。整改后再次出现“放炮”时，停止使用。

- 3　质计中心验收项目

- 2.1　取样、制样。

- 2.1.1　取样地点：炼铁总厂烧结车间。

- 2.1.2　取样方法：按烧结线取样，一烧、二烧、三烧：取样器；四烧：改造期间在车顶取样，改造后用取样器。

- 2.1.3　取样频次：每条烧结线每天至少取一次。

- 2.1.4　检测方法

- 1） 化学成分：常规样品用荧光或化学分析，质量争议时用化学分析。

- 2） 活性度：采用自动检测仪检测。颗粒样品用自动筛分机获取。由于石灰过细等原因造成颗粒样品数量不够时，可重复筛分原样获取。

- 2.2　检验

- 2.2.1　理化指标检验：必检项目CaO、SiO2，抽检项目：活性度，每周不少于两次。做活性度的样品不单独取样，正常取样时在同一车多取一个样品检测。

- 2.2.1　当天多次取样时，所有按标准取样的样品均视为常规取样样品，没有异常时应全部检验，检验结果全部上报并参与结算。质量争议结果应在2个工作日上报。

- 2.2.1　允许复验

- 执行标准。

烧结用冶金石灰（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | S/% | 活性度/ml | 粒度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002092 | 活性度≥300ml | ≥85 | ≤4.0 | ≤4.2 | ≤0.1 | ≥300 | 0～3mm的比例≥90%。 最大粒度4mm。 |

YSZZ LTRJ 001/240—22

A0920S02

A0000527

烧结用冶金石灰（外购240ml）

质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼铁总厂烧结车间

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装:吸引压送车。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:粒度：0～3 mm的比例≥90%。最大粒度4 mm。外观：产品中的熔馏、焦炭等杂质应拣出。产品应保持干燥。

- 2.3　扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：理化指标多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。

- 2.3.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：77%～＜82%、SiO2：＞5.5%～≤6.5%，扣量15%；

2） CaO：72%～＜77%、SiO2：＞6.5%～≤7.5%，扣量30%；

3） CaO＜72%、SiO2＞7.5%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　活性度不合格扣量标准

1） 200～＜240，扣量15%；2） 170～＜200，扣量30%；

3） 150～＜170，扣量50%；4） 活性度＜150，不结算、不退货、不付款。

- 2.4使用状态

- 由于粒度过细造成“放炮”影响生产时，供方应立即整改。整改后再次出现“放炮”时，停止使用。

- 3　质计中心验收项目

- 2.1　取样、制样。

- 2.1.1　取样地点：炼铁总厂烧结车间。

- 2.1.2　取样方法：按烧结线取样，一烧、二烧、三烧：取样器；四烧：改造期间在车顶取样，改造后用取样器。

- 2.1.3　取样频次：每条烧结线每天至少取一次。

- 2.1.4　检测方法

- 1） 化学成分：常规样品用荧光或化学分析，质量争议时用化学分析。

- 2） 活性度：采用自动检测仪检测。颗粒样品用自动筛分机获取。由于石灰过细等原因造成颗粒样品数量不够时，可重复筛分原样获取。

- 2.2　检验

- 2.2.1　理化指标检验：必检项目CaO、SiO2，抽检项目：活性度，每周不少于两次。做活性度的样品不单独取样，正常取样时在同一车多取一个样品检测。

- 2.2.1　当天多次取样时，所有按标准取样的样品均视为常规取样样品，没有异常时应全部检验，检验结果全部上报并参与结算。质量争议结果应在2个工作日上报。

- 2.2.1　允许复验

- 执行标准。

烧结用冶金石灰（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | S/% | 活性度/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000527 | 活性度≥240ml | ≥82 | ≤5.5 | ≤4.2 | ≤0.1 | ≥240 |

复合型钠基膨润土质量验收准则

YSZZ LTRJ 004-21C

A0930S01

A0000480

- 1　验收流程

物料→炼铁总厂

└→炼铁总厂取样，委托质计中心检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：吸引压送车。

2.1.2　标志：按车标明复合型钠基膨润土。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入其他外来杂物。　粒度：-325目的比例＞90%。

- 2.3　结算：

- 2.3.1　单独使用时，按月单耗结算。

- 1） 月单耗≤6.5kg/t时，按6.5kg/t结算；

- 2） 6.5kg/t＜月单耗≤7.0kg/t时，扣量25%结算；

- 3） 7.0kg/t＜月单耗≤8.0kg/t时，扣量40%结算；

- 4） 月单耗＞8.0kg/t时，扣量75%，并停止供货。

- 月单耗计算方法如下：月单耗=当月膨润土消耗量（吨）/当月球团矿生产量（吨）×1000，单位：kg/t。

- 当月膨润土消耗量：当月过磅量并进料仓的净重-（当月最后一天24:00料仓的料尺对应存料量-当月第一天0.00料仓的料尺对应存料量）。

- 检测指标作为参考数据，不纳入考核。

- 2.3.2　与其他粘结剂同时使用时，按月计量吨数结算。

1）　多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。

- 2）　各项检测指标扣量标准

- （1） 膨胀倍数：每降低1%，扣量2%；

- （2） 2小时吸水率：每降低10%，扣量2%；不足10%时按10%计。

- （3） H2O：每升高1%，扣量2%。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：膨胀倍数、2小时吸水率、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）。

- 执行标准。

复合型钠基膨润土标准

| 物料代码 | 膨胀倍数/% | 2小时吸水率/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- |
| A0000480 | ≥18 | ≥180 | ≤15 |

YSZZ LGRJ 033-21

A0930S02

A0000481

铁钒土质量验收准则

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明铁钒土名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号（或车船号）；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入高硅矿物和其他外来夹杂物。外观杂质（如铁铝质泥岩、各色砂岩、黄土等）不得超过4%。粒度：15mm～40mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的5%，且最大粒度不允许＞70mm。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：SiO2、Al2O3、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

铁钒土标准

| 物料代码 | SiO2/% | Fe2O3/% | Al2O3/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000481 | ≤43 | 8～17 | ≥35 | ≤2.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　以SiO2：35%、Al2O3：40%为基准计价。

4.2　SiO2每增1%或Al2O3每减1％在基价基础上下浮1元/吨(不足1%的按1%计)；H2O每增0.5%在基价基础上下浮1元/吨，不足0.5%按0.5%计。

4.3　下列情况之一者，如果不混质，具备退货条件的退货。不具备退货条件的，按以下标准考核。

4.3.1　43%＜SiO2≤46%或32%≤Al2O3＜35%，按采购单价85%结算。

4.3.2　SiO2＞46%或Al2O3＜32％，按采购单价20%结算。

A0930S04

A0000483

YSZZ LTRJ 006-21a

菱镁石粉质量验收准则

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→灵山料场→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

1.2 （直付）物料→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明镁石粉名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号（或车船号）；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。小于3 mm的比例≥85%，最大粒度不应大于5 mm。

- 3　质计中心验收项目

- 2.1　取样频次：厂内直付每天不少于1批。灵山落地不大于20车为一批。

2.2　必检项目：MgO、H2O。

2.3　抽检项目：粒度。每周抽检不少于2次。试验筛：方孔，孔径3.0mm。

2.4　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

菱镁石粉标准

| 物料代码 | 牌号 | 质量分级 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000483 | LM43-AS/BS | 一级品 | ≥43 | ≤5 | ≤5 | ≤3 |
|  |  | 二级品 | ≥40 | ≤5 | ≤7 | ≤3 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　扣款方法：1） 干基结算。2）粒度和化学成分均不合格时，累计考核。

- 4.2　化学成分不合格扣款标准（干基基础上扣款）

1） MgO：40%～＜43%，扣款15%；2） MgO：38%～＜40%，扣款30%；

3） MgO：36%～＜38%，扣款50%；4） MgO＜36%，不结算、不退货、不付款。

- 4.3　粒度不合格扣款标准（干基基础上扣款）

1） 80%～＜85%，扣款15%；2） 75%～＜80%，扣款30%；

- 3） 70%～＜75%，扣款40%；4） 67%～＜70%，扣款50%；

- 5） 粒度＜67%，不结算、不退货、不付款。

A0930S03

A0000482

YSZZ LGRJ 005-21

菱镁石块质量验收准则

- 1　验收流程

物料→灵山料场→炼钢总厂

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明镁石粉名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号（或车船号）；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混入外来杂物。10mm～30mm。超出上、下限的重量均不能超过总重量的10%。

- 3　质计中心验收项目

- 2.1　取样频次：不大于20车为一批。

2.2　必检项目：MgO、H2O、S。

2.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

菱镁石块标准

| 物料代码 | 牌号 | 质量分级 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | CaF2 | P | S | H2O/% | 灼减 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000482 | LM45-AL/BL | 一级品 | ≥45 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |
|  |  | 二级品 | ≥42 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤3 | 20～45 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　扣款方法：化学成分多项不合格时，累计考核。

4.2　MgO不合格扣款标准

1） 42%≤MgO＜45%每降低1%在基价基础上下浮2元/吨（不足1%按1%计）；

- 2） MgO：40%～＜42%，扣款15%；

- 3） MgO：38%～＜40%，扣款30%；

- 4） MgO：36%～＜38%，扣款50%；

- 5） MgO＜36%，扣款80%。

4.3　S不合格扣款标准

1） S每上升0.010%在基价基础上分别下浮1元/吨；

2） S＞0.10%,按单价50%结算。

4.4　H2O不合格扣款标准

H2O每上升0.5%在基价基础上下浮1元/吨（不足0.5%按0.5%计）。

镁基球团粘结剂质量验收准则

A0930S05

A0000484

YSZZ LTRJ 003-21a

- 1　验收流程

物料→炼铁总厂

└→炼铁总厂取样，委托质计中心检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：吸引压送车。

2.1.2　标志：按车标明镁基球团粘结剂。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须付证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、批号（或车船号）、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：-200目的比例≥90%。

- 2.3　扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：化学成分多项不合格时，累计考核。

- 2.3.2　MgO不合格扣量标准

1） MgO＞48%不扣款；2） MgO：36%～＜38%，扣量10%；

3） MgO：34%～＜36%，扣量20%；4） MgO：32%～＜34%，扣量30%；

5） MgO：30%～＜32%，扣量50%；6） MgO＜30%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　SiO2不合格扣量标准

1） SiO2：＞25%～≤27%，扣量10%；2） SiO2：＞27%～≤29%，扣量20%；

3） SiO2：＞29%～≤31%，扣量30%；4） SiO2：＞31%～≤33%，扣量50%；

5） SiO2：＞33%，不结算、不退货、不付款。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：MgO、SiO2、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

镁基球团粘结剂标准

| 物料代码 | MgO/% | SiO2/% | 灼减/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000484 | 38～48 | ≤25 | ≥20 | ≤6 |

A0930S06

A0002134

YSZZ LTRJ 011-22

碱性球团粘结剂质量验收准则

- 验收流程

物料→炼铁总厂

└→炼铁总厂取样，委托质计中心检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：吸引压送车。

2.1.2　标志：按车标明碱性球团粘结剂。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须付证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、批号（或车船号）、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：-200目的比例≥90%。粒度：-200目的比例≥90%。

- 2.3　使用效果：炼铁总厂根据铁料情况生产碱度范围0.20～0.45球团矿，生球、成品球各项指标达到鞍钢标准要求。

- 2.4　扣量标准

- 2.4.1　扣量方法：化学成分多项不合格时，累计考核。

- 2.4.2　CaO不合格扣量标准

1） CaO：50.0%～＜56.0%，扣量10%；

2） CaO：45.0%～＜50.0%，扣量30%；

3） CaO＜45.0%，扣量50%。

- 2.4.3　SiO2不合格扣量标准

1） SiO2：＞15.0%～≤20.0%，扣量10%；

2） SiO2：＞20.0%～≤25.0%，扣量30%；

3） SiO2＞25.0%，扣量50%。

- 2.5　终止使用标准：炼铁总厂根据铁料情况生产碱度范围0.20～0.45球团矿，生球、成品球各项指标如果未达到鞍钢标准要求，终止使用。

- 3　质计中心验收项目

2.1　取样频次：每天不少于一次。

2.2　必检项目CaO、SiO2。

2.3　允许复验（不包括H2O）

执行标准

- 碱性球团粘结剂标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002134 | 低钙 | 56.0～62.0 | ≤15.0 | ≤5.0 |

YSZZ LTRJ 001W—22

A0940S01

A0000486

A0002160

石灰石粉（外购）质量验收准则

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→灵山料场→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

1.2 （直付）物料→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明石灰石粉。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须付证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、批号（或车船号）、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。A0000486粒度：小于3 mm的比例≥85%，最大粒度不应大于5 mm。A0002160粒度：小于3 mm的比例≥75%，最大粒度不应大于5 mm。

- 2.3　物料代码：A0000486扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：化学成分多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核。

- 2.3.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：49%～＜50%、SiO2：＞4.5%～≤5%，扣量10%；

2） CaO：48%～＜49%、SiO2：＞5%～≤5.5%，扣量20%；

3） CaO：46%～＜48%、SiO2：＞5.5%～≤6.5%，扣量30%；

- CaO：44%～＜46%、SiO2：＞6.5%～≤7.5%，扣量50%；

5） CaO＜44%、SiO2＞7.5%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　粒度不合格扣量标准

1） 80%～＜85%，扣量15%；2） 75%～＜80%，扣量30%；

3） 70%～＜75%，扣量40%；4） 67%～＜70%，扣量50%；

5） 粒度＜67%，不结算、不退货、不付款。

- 2.4　物料代码：A0002160扣量标准

- 2.4.1　扣量方法：化学成分多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核。

- 2.4.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：49%～＜50%、SiO2：＞4.5%～≤5%，扣量10%；

2） CaO：48%～＜49%、SiO2：＞5%～≤5.5%，扣量20%；

3） CaO：46%～＜48%、SiO2：＞5.5%～≤6.5%，扣量30%；

- CaO：44%～＜46%、SiO2：＞6.5%～≤7.5%，扣量50%；

5） CaO＜44%、SiO2＞7.5%，不结算、不退货、不付款。

- 2.4.3　粒度不合格扣量标准

1） 70%～＜75%，扣量15%；2） 65%～＜70%，扣量30%；

3） 60%～＜65%，扣量40%；4） 55%～＜60%，扣量50%；

5） 粒度＜55%，不结算、不退货、不付款。

- 3　质计中心验收项目

2.1　厂内直付取样：一烧：二配室短皮带；三烧：熔15皮带；四烧：二配室短皮带。每天每个取样地点取样不少于1次。

2.2　灵山落地取样：每天取一批。

2.3　委托必捡项目：CaO、SiO2。抽检项目：每7个进货批次抽检不少于2次。筛分设备：方孔筛边长3.0mm。

2.4　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

石灰石粉（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000486 | PS504530-ASW | ≥50 | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤3 |
| A0002160 | PS504530-ASW | ≥50 | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤3 |

A0940S02

A0002046

机械竖窑用石灰石（外购）质量验收准则

YSZZ NHRJ003-21a

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→资源储运经营中心→耐火公司一分厂

└→耐火公司委托质计中心取样、检验

1.2 （直付）物料→耐火公司一分厂

└→耐火公司取样，委托质计中心检验

- 2　耐火公司验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：表面及内部不应混有泥土和其他杂质（如山皮、杂石）。粒度：30mm～55mm，超过上限或下限的比例均应≤10%。

- 2.3　取样、送样

- 2.3.1　对于在灵山料场卸料的石灰石，耐火公司负责向质计中心下达取样委托，质计中心负责取样及送样。取样频次：每24小时取一个样。

- 2.3.2　对于火车直供耐火公司一分厂的石灰石，耐火公司负责取样，样品送至质计中心炼铁化验室。取样频次：每24小时取一个样。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必捡项目：CaO、SiO2。抽检项目：S和粒度。

3.2　允许复验。对于在灵山料场卸料的石灰石，如果料堆保持原状，可以重新取样复验。对于直付石灰石，或者在灵山料场卸料但未保持堆状原状的石灰石，用备样复验。

- 执行标准。

机械竖窑用石灰石（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002046 | PS522808-AJW | ≥52 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤0.02 | ≤0.08 |

- 4　质量不合格扣量标准

- 4.1　扣量方法：按检验批次扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核

- 4.2　化学成分不合格扣量标准

- 1） CaO以52%为标准，每低于极限验收标准1%，扣当批不合格料量的2%。

- 2） SiO2以2.8%为标准，每高于标准0.1%，扣当批量2%。

- 3） S以0.080%为标准，每高于标准0.005%，扣当批量2%。

- 4.3　粒度不合格扣量标准

- 1） 合格率：＞10%～15%，扣量500吨；

- 2） 合格率：＞15%～20%，扣量800吨；

- 3） 合格率：＞20%，扣量2000吨。

A0940S03

A0002030

A0002031

回转窑用石灰石（外购优质）质量验收准则

YSZZ NHRJ 001-22

- 1　验收流程

1.1 物料→资源储运经营中心→耐火公司二分厂

└→耐火公司委托质计中心取样、检验

1.2 物料→耐火公司二分厂

└→耐火公司取样，委托质计中心检验

- 耐火公司验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：面及内部不应混有泥土和其他杂质（如山皮、杂石）。粒度：18mm～40mm，超过上限或下限的比例均应≤10%。

- 2.3　取样、送样

- 2.3.1　对于灵山料场卸料的优质石灰石，耐火公司负责向质计中心下达取样委托，质计中心负责取样及送样。取样频次：每24小时取一个样。

- 2.3.2　对于火车直供耐火公司二分厂的石灰石，耐火公司负责取样，样品送至质计中心西铁化验室。取样频次：按供方不超过22车为一个采样单元。取样方法：打开车门后截流取样，每个车厢均应取到，各子样量应尽可能相等，保证每批采样量达到10kg以上。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必捡项目：CaO、SiO2、S。抽检项目：粒度。

3.2　允许复验。对于在灵山料场卸料的石灰石，如果料堆保持原状，可以重新取样复验。对于直付的石灰石，或者在灵山料场卸料但未保持堆状原状的石灰石，用备样复验。

- 执行标准。

回转窑用石灰石（外购优质）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002030 A0002031 | YS522213-AHW | ≥52 | ≤2.2 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤0.013 |

- 4　质量不合格扣量标准

- 4.1　扣量方法：按检验批次扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核

- 4.2　化学成分不合格扣量标准

- 1） CaO以52%为标准，每低于极限验收标准1%，扣当批不合格料量的2%。

- 2） SiO2以2.2%为标准，每高于标准0.1%，扣当批量2%。

- 3） S以0.013%为标准，0.013＜S≤0.020%，扣检验批次5%；S＞0.020%，扣检验批次10%每高于标准0.005%，扣当批量2%。

- 4.3　粒度不合格扣量标准

- 1） 合格率：＞10%～15%，扣量500吨；

- 2） 合格率：＞15%～20%，扣量800吨；

- 3） 合格率：＞20%，扣量2000吨。

YSZZ NHRJ 002-22

A0940S04

A0002057

A0002105

A0002106

气烧窑用石灰石（外购）质量验收准则

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→资源储运经营中心→耐火公司一分厂

└→耐火公司委托质计中心取样、检验

1.2 （直付）物料→耐火公司一分厂

└→耐火公司取样，委托质计中心检验

- 2　耐火公司验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：表面及内部不应混有泥土和其他杂质（如山皮、杂石）。粒度：40mm～80mm，超过上限或下限的比例均应≤10%。

- 2.3　取样、送样

- 2.3.1　对于在灵山料场卸料的石灰石，耐火公司负责向质计中心下达取样委托，质计中心负责取样及送样。取样频次：每24小时取一个样。

- 2.3.2　对于火车直供耐火公司一分厂的石灰石，耐火公司负责取样，样品送至质计中心炼铁化验室。取样频次：每24小时取一个样。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必捡项目：CaO、SiO2。抽检项目：S、粒度。

3.2　允许复验。对于在灵山料场卸料的石灰石，如果料堆保持原状，可以重新取样复验。对于直付石灰石，或者在灵山料场卸料但未保持堆状原状的石灰石，用备样复验。

- 执行标准。

气烧窑用石灰石（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002105 A0002106 | YS522213-AQW | ≥52 | ≤2.2 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤0.013 |
| A0002057 | PS522808-AQW | ≥52 | ≤2.8 | ≤3.0 | ≤0.02 | ≤0.08 |

- 4　质量不合格扣量标准

- 4.1　扣量方法：按检验批次扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核

- 4.2　A0002105/A0002106优质石灰石扣量标准

- 4.2.1　化学成分不合格扣量标准

- 1） CaO以52%为标准，每低于极限验收标准1%，扣当批不合格料量的2%。

- 2） SiO2以2.8%为标准，每高于标准0.1%，扣当批量2%。

- 3） S以0.080%为标准，每高于标准0.005%，扣当批量2%。

- 4.2.2　粒度不合格扣量标准

- 1） 合格率：＞10%～15%，扣量500吨；

- 2） 合格率：＞15%～20%，扣量800吨；

- 3） 合格率：＞20%，扣量2000吨。

- 4.2　A0002057普通石灰石扣量标准

- 4.2.1　化学成分不合格扣量标准

- 1） CaO以52%为标准，每低于极限验收标准1%，扣当批不合格料量的2%。

- 2） SiO2以2.8%为标准，每高于标准0.1%，扣当批量2%。

- 3） S以0.080%为标准，每高于标准0.005%，扣当批量2%。

- 4.2.2　粒度不合格扣量标准

- 1） 合格率：＞10%～15%，扣量500吨；

- 2） 合格率：＞15%～20%，扣量800吨；

- 3） 合格率：＞20%，扣量2000吨。

A0940S05

A0002032

炼钢用石灰石质量验收准则

YSZZ LGRJ 008-21

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:散装。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度：10mm～40mm，超过上下限的比例均不应超过10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：每1000吨内组一批，批批取样。

- 3.2　委托必检项目：CaO、SiO2、S。

- 3.3　允许复验

- 执行标准。

- 炼钢用石灰石（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002032 | YS513513-ALW | ≥51 | ≤3.5 | ≤0.013 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　以CaO：51%，SiO2：3.5%，S：0.013%为基价。

- 4.2　51%＜CaO≤50%时下浮2元/吨；50%＜CaO≤49%时下浮4元/吨；3.5%＜SiO2＜4.5%时下浮2元/吨；0.013%＜S＜0.020%时每上升0.001%的S下浮0.5元/吨；

- 4.3　47%≤CaO≤48%，4.5%≤SiO2≤5.5%、0.020%≤S≤0.030%，符合任一项时，具备退货条件的办理退货，不具备理退货条件的，按50%结算。

- 4.4　CaO＜47%、SiO2＞5.5%、S＞0.030%，扣款80%。

A0940S02

A0002052

高炉用石灰石质量验收准则

YSZZ LTRJ 007-21a

- 1　验收流程

1） 物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

2） 物料→炼铁总厂高炉区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:散装。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。粒度：20mm～40mm，超过上下限的比例均不应超过10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：入库石灰石每1000吨内组一批，批批取样。直付石灰石每天不少于一批。

- 3.2　委托必检项目：CaO、SiO2

- 3.3　允许复验

- 执行标准。

- 高炉用石灰石（外购）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002052 | PS514050-AGW | ≥51.0 | ≤4.0 | ≤0.050 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　以CaO：51.0%，SiO2：4.0%，S：0.050%为基价。

- 4.2　51.0%＜CaO≤50.0%时下浮2元/吨；50.0%＜CaO≤49.0%时下浮4元/吨；4.0%＜SiO2＜5.0%，下浮2元/吨；0.050%＜S＜0.080%，每上升0.001%的S下浮0.5元/吨；

- 4.3　47.0%≤CaO≤48.0%，5.0%≤SiO2≤6.0%、0.080%≤S≤0.10%，符合任一项时，具备退货条件的办理退货，不具备理退货条件的，按50%结算。

- 4.4　CaO＜47%、SiO2＞6.0%、S＞0.10%，扣款80%。

A0950S01

A0000478

YSZZ LGRJ 032/90-21

萤石(90)质量验收准则

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度“粉笔头”：6mm～25mm，超过上下限的比例均不应超过10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：每车一批，批批取样。

- 3.2　委托必检项目：CaF2、SiO2、P、S、H2O。

- 3.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 萤石（90）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaF2/% | SiO2/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000478 | CaF2≥90% | ≥90 | ≤9.3 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤1.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　以到货以CaF2：90%为基准计价。CaF2：90%不加价。如化检验不符合技术条件，如果不混质，具备退货条件的退货。

- 4.2　87%≤CaF2＜90%，CaF2每降低0.1%扣2元，CaF2＜87%进行退货处理；1.0%＜H2O≤3.0%，H2O每升高1%扣2%的当批供货量，不足1%按1%计。

- 4.3　0.06%＜P≤0.08%或0.30%＜S≤0.35%，按采购单价90%结算。

- 4.4　下列情况之一者，不具备退货条件的，按采购单价80%结算。80%≤CaF2＜87%。

- 4.5　下列情况之一者，不具备退货条件的，按采购单价20%结算。 CaF2＜80%、P＞0.08%、S＞0.35%、H2O＞3.0%、SiO2不合格 。

A0950S02

A0000479

YSZZ LGRJ 032/80-21

萤石(80)质量验收准则

- 1　验收流程

物料→资源储运经营中心→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　资源储运经营中心验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:防潮集装袋，底部带活口，净重（1000±50）千克/袋。袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.2　外观质量:不得混入其他外来杂物。粒度“天然块矿”：10mm～50mm。超出上、下限的重量均不应超过总重量的10%。最大粒度不允许大于70mm。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样频次：每车一批，批批取样。常规取样时可以取≤6次样品，当取两次以上样品时，按平均值发报告。

- 3.2　委托必检项目：CaF2、SiO2、P、S、H2O。

- 3.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 萤石（80）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaF2/% | SiO2/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000479 | CaF2≥70% | ≥70 | ≤28.0 | ≤0.06 | ≤0.30 | ≤2.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　到货以CaF280%为基准计价。如化检验不符合技术条件，如果不混质，具备退货条件的退货。

4.2　CaF2≥80%每提高0.1%加价1元/吨，CaF2＞90%后不再加价；以CaF2=80%为基础，75%≤CaF2(检验值)＜80%每降低0.1%降价1.0元/吨；以CaF2=80%为基础，70%≤CaF2(检验值)＜75%每降低0.1%降价2.0元/吨(小数点后第二位不参与计算，舍掉)。

4.3　下列情况之一者，不具备退货条件的，按采购单价50%结算。①65%≤CaF2＜70%；②28%＜SiO2≤30%；③0.06%＜P≤0.1%；④0.30%＜S≤0.40%；⑤2.0%＜H2O≤4.0%。

4.4　下列情况之一者，不具备退货条件的，按采购单价20%结算。① CaF2＜65％；②SiO2＞30%；③P＞0.1%；④S＞0.40%；⑤H2O＞4.0%.

YSZZ LGRJ 006-21

铝矾土质量验收准则

A1020S01

A0000497

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期、理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入高硅矿物和铁铝质泥岩、各色砂岩、黄土等其他外来夹杂物。15mm～40mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的5%。最大粒度不允许大于70mm。

- 3　质计中心验收准则

3.1　委托必检项目：Al2O3、TiO2。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准

- 铝矾土标准

| 物料代码 | 牌号 | Al2O3/% | Fe2O3/% | TiO2/% | MgO+CaO/% | K2O+Na2O/% | 体积密度/（g/cm3） | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000497 | Al2O3≥70% | ≥70 | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤2.9 | ≤2.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　以Al2O3含量为75%、TiO2≤5%为基准计价。

4.2　75%＜Al2O3检验值≤80%每增加1%单价加15元/吨(不足1%的不参与计算)，Al2O3检验值＞80%的部分不再加价；70%≤Al2O3检验值＜75%每降低1%单价降30元/吨(不足1%的按1%计)；65%≤Al2O3检验值＜70%按采购单价50%结算。5%＜TiO2检验值≤8%每增加1％单价降15元/吨(不足1%的按1%计)。

4.3　下列情况之一者，按采购单价20%结算。①Al2O3＜65%；②TiO2＞8%。

4.4　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 013-21

A1020S02

A0000499

新型精炼钢水助熔渣（无硼）质量验收准则

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用集装袋包装，净重(1000±50)千克/袋，袋外注明集装袋标准。或采用防潮小袋包装，净重(10±0.5)千克/袋。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：形态：压球、原矿或块状，不得混入杂物。粒度：5mm～50mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的5%。

- 2.3　使用效果：当每罐钢的助熔渣用量/冶金石灰用量＜1：4（铝镇静钢）或＜1：7（硅镇静钢）时，LF炉的来渣时间、化渣效果、精炼时间、搬出前渣样成分、成品钢样硼含量等符合生产及钢种的冶炼要求。

- 2.4　扣量标准：使用效果不合格时，扣送货批次20％～100％。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目CaO、Al2O3、SiO2、P、S。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 新型精炼钢水助熔渣（无硼）标准

| 物料代码 | CaO/% | Al2O3/% | MgO/% | SiO2/% | B2O3/% | FeO/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000499 | ≤15 | ≥40 | ≤5.0 | 15～30 | - | ≤2.0 | ≤0.150 | ≤0.100 | ≤1.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴CaO＞20%；⑵Al2O3＜35%；⑶SiO2＞35%或SiO2＜10%；⑷P＞0.20%；(5)S＞0.150%；(6)三项或三项以上指标不合格。

- 4.3　未使用实行退货处理。

KR脱硫剂质量验收准则

YSZZ LGRJ 014-21

A1020S03

A0000500

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域→炼钢总厂验收外观质量→炼钢总厂抽样→炼钢总厂送样→委托质计中心检验→炼钢总厂扣量后结算

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装：密封槽罐车。

- 2.1.2　标志：供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期；发货日期。

- 2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；批重；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。外购粒度：平均粒度0.8mm。0.3mm～1.0mm的比例≥80%，＜0.3mm和＞1.0mm的比例分别≤5%。自产粒度：≤0.1mm。≥1.0mm的比例≤5%。

- 2.3　抽样

- 2.3.1　抽样方法：抽样位置：可以在运输车辆内，或在料仓中的任一位置取样。抽样工具：清洁、干燥、长度不小于1米的样勺。抽样数量：随机至少一点。样品盛装容器：清洁、干燥的磨口瓶。

- 2.3.2　抽样频次：原则上每周不少于两次。

- 2.3.3　送样及委托项目：样品送至质计中心，委托必检项目：CaO、CaF2、S。委托抽检项目：活性度、SiO2、H2O、比重。

- 2.4　脱硫效果

- KR脱硫剂脱硫效果

| 原始[S]（%） | 最终［S］ | 温降（0C） | 降0.001%[S]脱硫剂耗量 | 搅拌时间(min.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.04 | ≤0.01 | ≤36 | 0.27kg/t铁 | 6 |
|  | ≤0.005 | ≤38 | 0.28kg/t铁 | 8 |
|  | ≤0.002 | ≤40 | 0.29kg/t铁 | 10 |
| 0.04～0.050 | ≤0.01 | ≤39 | 0.21kg/t铁 | 8 |
|  | ≤0.005 | ≤41 | 0.22kg/t铁 | 9 |
|  | ≤0.002 | ≤43 | 0.23kg/t铁 | 11 |
| 0.05～0.070 | ≤0.01 | ≤41 | 0.19kg/t铁 | 10 |
|  | ≤0.005 | ≤43 | 0.20kg/t铁 | 12 |
|  | ≤0.002 | ≤45 | 0.21kg/t铁 | 14 |
| 0.07～0.100 | ≤0.01 | ≤42 | 0.20kg/t铁 | 12 |
|  | ≤0.005 | ≤43 | 0.21kg/t铁 | 14 |
|  | ≤0.002 | ≤45 | 0.22kg/t铁 | 15 |

- 2.5　质量不合格扣量标准

- 1） 对于不合格的抽检结果，一项不合格扣当天全天批次20%；两项不合格扣当天全天批次40%；三项不合格扣当天全天批次60%。

- 2） 脱硫效果达不到表中要求时，根据不合格程度，扣除使用批次重量的20%～100%。

- 3） 在使用过程中，当出现由于KR脱硫剂的质量原因造成不利于生产操作的情况时，依据对生产的影响程度，扣除使用批次总量的20%～100%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：CaO、CaF2、S。委托抽检项目：活性度、SiO2、H2O、比重。

3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- KR脱硫剂标准

| 物料代码 | CaO/% | S/% | SiO2/% | H2O/% | CaF2/% | 比重/（t/m3） | 活性度/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000500 | ≥76.5 | ≤0.135 | ≤3.15 | ≤0.45 | 5.5～6.5 | 1.2 | ≥288 |

YSZZ LGRJZ 027-21

RH超低碳脱硫剂质量验收准则

A1020S04

A0000501

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用真空密封的集装袋包装，机械封口。净重(1000±50)千克/袋或（500±25）千克/袋，袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：2mm～10mm，2mm～10mm，超出上限的比例不应超过总重量的15%，超出下限的比例不应超过总重量的10%。

- 2.3　使用效果：钢水成分Si≥2.0%且Als≥0.5%时，加入3kg/t, 脱硫量≥0.001%；增碳量≤20ppm。

- 2.4　扣量标准：使用效果不合格时，扣送货批次20%～100%。

- 3　质检中心验收项目

3.1　委托必检项目CaO、CaF2、SiO2、S、TC。

- 3.2　保管样具备复验条件时允许复验。

- 执行标准。

- RH超低碳脱硫剂标准

| 物料代码 | CaF2/% | CaO/% | SiO2/% | S/% | TC/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000501 | 22～30 | 60～70 | ≤8 | ≤0.02 | ≤0.15 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%。二项指标不合格，当批货物单价降40%。三项或三项以上指标不合格，当批货物单价降60%。

4.2　下列情况之一者，当批货物不予结算。⑴ CaF2＜15%%；⑵ S＞0.05%；⑶TC＞0.3%。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 001-21

钝化石灰粉质量验收准则

A1020S05

A0000953

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域→炼钢总厂验收外观质量→炼钢总厂抽样→炼钢总厂送样→委托质计中心、检验→炼钢总厂扣量后结算

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装：封闭罐车。

- 2.1.2　标志：按车标明钝化石灰粉。

- 2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定质量证明书。证明书字迹应清楚，证明书上注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；批重；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：＜0.08mm的比例≥95%，＜1.0mm的比例100%。

- 2.3　抽样位置：可以在运输车辆内，或在料仓中的任一位置取样。抽样工具：清洁、干燥、长度不小于1米的样勺。抽样数量：随机至少一点。样品盛装容器：清洁、干燥的磨口瓶。

- 2.4　抽样频次：雨季（七月、八月、九月）不抽样，非雨季原则上每周不少于两次。

- 2.5　委托必检项目：CaO、S。

- 2.6　质量不合格扣量标准

- 2.6.1　在使用过程中，当出现由于钝化石灰粉的质量原因造成喷吹速率不稳、喷溅、堵枪等情况时，依据对生产的影响程度，扣除使用批次总量的20%～100%。

- 2.6.2　对于不合格的抽检结果，一项不合格扣当天全天批次20%；两项不合格扣当天全天批次40%；三项不合格扣当天全天批次60%。

- 2.6.3　未使用实行退货处理。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：CaO、S。

- 3.2　允许复验

执行标准。

- 钝化石灰粉标准

| 物料代码 | CaF2/% | SiO2/% | S/% | 安息角/° | 堆比重/（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000953 | ≥86.0 | ≤3.0 | ≤0.080 | ≤10 | 0.89～0.91 |

YSZZ LGRJ 002-21

钝化金属镁粉质量验收准则

A1020S05

A0000952

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋包装。袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；批重；理化指标检验结果；发货日期；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：清洁、干燥、不得混入杂物。粒度：0.30mm～1.20mm。粒度0.30mm～1.0mm的比例≥93%；粒度≤0.30mm的比例≤5%；粒度在1.0mm～1.2mm的比例≤2%。球状，8mm～20mm，超出上、下限的重量均不超过总重量的5%。

- 2.3　使用效果：不喷溅，脱硫效果满足生产要求。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：Mg。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 钝化金属镁粉标准

| 物料代码 | Mg/% | 氧化物或氯化物/% | 容重/（t/m3） | H2O/% | 安息角/° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000952 | ≥91 | 5～9 | 0.88～0.98 | ≤0.3 | ＜30 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

4.1　化检验结果中，89%≤Mg＜91%时，当批货物单价降20%；87%≤Mg＜89%当批货物单价降40%；85%≤Mg＜87%时，当批货物单价降60%；Mg＜85%时，当批货物不予结算。

4.2　未使用实行退货处理。

渣铁分离料质量验收准则

YSZZ LGRJ 009-21

A1020S06

A0000958

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域→炼钢总厂验收外观质量、使用效果、扣量后结算

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：防潮小袋包装，净重(10±0.5)千克/袋，外用防潮集装袋，净重(1000±50)千克/袋，袋外注明集装袋标准。或防潮集装袋，净重(1000±50)千克/袋，袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度≤1mm。

- 2.3　使用效果：

- 2.3.1　脱硫喷枪粘渣程度：与不使用渣铁分离料相比，通过目测观察，粘渣程度明显减轻。

- 2.3.2　铁水扒损减少程度：与不使用渣铁分离料相比，对于三工区的鱼类罐折铁罐，平均减少8.0kg/t以上，对于三工区的炼铁直付铁水罐，平均减少7.0kg/t以上，对于四工区的鱼雷罐折铁罐，平均减少0.5kg/t以上。

- 2.3.3　转炉回硫量超过0.004%的比例：与不使用渣铁分离料相比，对于四工区，平均减少30%（转炉不加渣钢）。

- 3　质计中心验收项目

3.1　抽检项目：CaO、SiO2、MgO。

- 3.2　允许复验

- 执行标准。

- 渣铁分离料标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% |
| --- | --- | --- | --- |
| A0000958 | ≥38 | ≤25 | ≥5 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

如抽检理化指标不合格，依据评审按50%结算。

增碳剂（95）质量验收准则

YSZZ LGRJ  011/95-22

A1020S07

A0000505

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。或采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋，外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。或散料自卸车。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：3mm～8mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的5%，且最大粒度不允许大于15mm。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：固定碳、S、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 增碳剂（95）标准

| 物料代码 | 牌号 | 固定碳/% | S/% | H2O/% | 灰分/% | 挥发分/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000505 | 95 | ≥95 | ≤0.5 | ≤1.0；雨季6～9月份≤2.0 | ≤5.0 | ≤1.5 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴C固＜93%；⑵S＞0.8%；⑶H2O＞2.0%(雨季6-9月＞3.0%)；⑷三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 017-21

低氮增碳剂质量验收准则

A1020S09

A0000508

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂主要验收内容

- 2.1　包装、标志和质量证明书。

- 2.1.1　包装：外用吨袋，内用小袋。小袋要求双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。

- 3.1.2　标志：清晰标明供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期；发货日期。

- 3.1.3　质量证明书：批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，注明供方名称、需方名称、产品名称、理化指标检验结果、发货日期、净重与毛重、执行的产品标准编号。

- 3.2　外观质量：不得混入杂物。1mm～8mm，且超出上、下限的重量均不应超过总重量的10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：固定C、灰分、挥发分、S、H2O。外委必捡项目：N。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 低氮增碳剂标准

| 物料代码 | 固定碳/% | S/% | 灰分/% | 挥发分/% | H2O/% | N/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000508 | ≥98.5 | ≤0.05 | ≤0.50 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.05 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　0.05%＜N≤0.06%，当批货物按单价降40%结算；其它化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%。全部化检验二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴C固＜96%；⑵灰分＞1%；⑶H2O＞0.8%；⑷挥发分＞1.5%；⑸S＞0.1%；（6）N＞0.06%（7）三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 028-21

煅后石油焦增碳剂质量验收准则

A1020S07

A0000511

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂主要验收内容

- 2.1　包装、标志和质量证明书。

- 2.1.1　包装：外用吨袋，内用小袋。小袋要求双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。

- 3.1.2　标志：清晰标明供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期；发货日期。

- 3.1.3　质量证明书：批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，注明供方名称、需方名称、产品名称、理化指标检验结果、发货日期、净重与毛重、执行的产品标准编号。

- 3.2　外观质量：不得混入杂物。1mm～3mm，≤1mm的比例≤10%，≥3 mm的比例≤1%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：固定C、S、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 锻后石油焦增碳剂标准

| 物料代码 | 固定C/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- |
| A0000511 | ≥97.0 | ≤0.50 | ≤0.5 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批

- 货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴C固＜95%；⑵S＞0.8%；⑶H2O＞1.5%；⑷三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

增碳剂（90）质量验收准则

YSZZ LGRJ  011/90-22

A1020S08

A0000506

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。或采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋，外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。或散料自卸车。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：3mm～8mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的5%，且最大粒度不允许大于15mm。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：固定碳、S、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 增碳剂（90）标准

| 物料代码 | 牌号 | 固定碳/% | S/% | H2O/% | 灰分/% | 挥发分/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000506 | 90 | ≥90 | ≤0.4 | ≤1.0；雨季6～9月份≤2.0 | ≤7.5 | ≤1.5 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴C固＜87%；⑵S＞0.6%；⑶H2O＞2.0%(雨季6-9月＞3.0%)；⑷三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 021-21

A1020S10

A0000509

重质增碳剂质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域→炼钢总厂验收、取样委托检验

└→质计中心检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。或采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋，外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：10mm～40mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的10%。

- 2.3　抽检频次：按产线，每周不少于两批。

- 2.4　送样及委托项目

- 2.4.1　送样后可以不保留备样，也可以保留一个或多个备样。

- 2.4.2　委托必检项目：固定碳、金属铁、S。

- 2.5　扣量标准（以当天全部送货批次的总重量为扣量基数。检验结果修约后扣量。）

- 1） 一项指标不合格扣量20%；

- 2） 两项指标不合格扣量40%；

- 3） 三项指标不合格扣量60%。

- 3　质计中心验收项目

3.1　必检项目：固定碳、金属铁、S。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 重质增碳剂标准

| 物料代码 | 固定碳/% | 金属铁/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- |
| A0000509 | 78～82 | 5～10 | ≤0.5 |

A1020S11

A0000512

石墨球质量验收准则

YSZZ LGRJ 029-21

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用集装袋包装，机械封口，袋外注明集装袋标准。

2.1.2　标志：清晰标明供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期；发货日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明 供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度：20mm～50mm，＜20mm或＞50mm比例不应超过总重量3%。

- 3　质计中心验收项目

3.1　委托必检项目：固定碳、灰分、S、H2O。抽检项目：N。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 石墨球标准

| 物料代码 | 固定碳/% | 灰分/% | 挥发分/% | P/% | S/% | H2O/% | N/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000512 | ≥75 | ≤20.5 | ≤4.5 | ≤0.07 | ≤0.10 | ≤2.0 | ≤0.05 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴68%≤C固＜73%，⑵S＞0.3%，⑶灰分＞25%，⑷H2O ＞4%。

- 4.3　已使用C固＜68%的，扣款80%。

- 4.4　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 007-21

A1020S12

A0000513

预熔硅灰石质量验收准则

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期、理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得带有杂物。粒度：≤10mm，其中0～8mm的重量比例≥90％，且最大粒度不允许大于15mm。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目SiO2、CaO、P、S、Al2O3。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 预熔硅灰石标准

| 物料代码 A0000513 | SiO2/% | CaO/% | CaO/SiO2 | Fe2O3/% | Al2O3/% | MgO/% | CaF2/% | MnO/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50～55 | 38～45 | 0.6～0.8 | ≤1.0 | ≤4.0 | ≤1.5 | ≤0.05 | ≤0.1 |
|  | S/% | P/% | TiO2/% | K2O/% | 烧损/% | H2O/% | 熔点/℃ | - |
|  | ≤0.09 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.5 | 1350±10 | - |

- PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按采购单价降60%结算。⑴SiO2＜45%或SiO2＞60%；⑵CaO＜35%或CaO＞50%⑶P＞0.10%；⑷S＞0.12%；⑸Al2O3＞5.0%；⑹三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGFGJ 004-21

中间包无碳预熔保护渣质量验收准则

A1020S07

A0000517

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志:包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；牌号；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。1mm～5mm。超出上、下限的重量均不应超过总重量的5%。

- 2.3　使用效果：使用过程中不产生大的烟尘、火焰，不侵蚀中包，不结壳。钢水温降≤1.0℃/min。

- 3　质计中心验收项目

- 执行标准。

- 中间包无碳预熔保护渣标准

| 物料代码 A0000517 | SiO2/% | CaO/% | MgO/% | Al2O3/% | Fe2O3/% | 游离C/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤6.0 | 30～50 | 5～10 | 30～48 | ≤2.0 | ≤1.2 |
|  | H2O/% | S/% | 熔点/℃ | 熔速/S | 体积密度/（g/cm3） | - |
|  | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤1450 | 70～100 | 0.8±0.2 | - |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

如抽检理化指标不合格，依据评审按50%结算。

YSZZ LGFGJ 005-21

中间包中空颗粒覆盖剂质量验收准则

A1020S14

A0000515

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志:包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；牌号；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不得混入杂物。球状颗粒粒度≤1.0 mm。大于上限的重量不超过总重量的5%。

- 2.3　使用效果：使用过程中不产生大的烟尘、火焰，不侵蚀中包，不结壳。钢水温降≤1.0℃/min。

- 3　质计中心验收项目

- 执行标准。

- 中间包中空颗粒覆盖剂标准

| 物料代码 A0000515 | SiO2/% | CaO/% | MgO/% | Al2O3/% | TFe/% | 游离C/% | 全C/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤15 | 25～35 | ≤15 | 15～25 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤10 |
|  | H2O/% | P/% | S/% | 熔点/℃ | 熔速/s | 体积密度/（g/cm3） | - |
|  | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.1 | 1250～1450 | 70～100 | 0.75±0.2 | - |

- PSCS质量不合格处置方法

- 如抽检理化指标不合格，依据评审按50%结算。

YSZZ LGFGJ 002-21

中间包碱性低碳覆盖剂质量验收准则

A1020S15

A0000518

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志:包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；牌号；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.2　外观质量：不得混入杂物。颗粒状覆盖剂的粒度≤8 mm，且≤3 mm的比例不超过15%，最大粒度≤15 mm。圆柱体状粒度为0.5 mm～3 mm，且≤0.5 mm的比例不超过15%，最大粒度≤6 mm。粉笔头状粒度为6mm～25mm，超出上、下限的重量不超过10%，最大粒度≤70mm。

- 2.3　使用效果：使用过程中不产生大的烟尘、火焰，不侵蚀中包，不结壳。钢水温降≤1.0℃/min。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目SiO2、CaO、S、游离C、H2O。

- 3.2　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

- 中间包碱性低碳覆盖剂标准

| 物料代码 | SiO2/% | CaO/% | 游离C/% | H2O/% | S/% | P/% | 熔点/℃ | 熔速/S | 体积密度/（g/cm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000518 | 8～18 | 35～50 | ≤5 | ≤2.0 | ≤0.10 | ≤0.10 | 1280～1380 | 70～100 | ≤1.25 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴SiO2＜6% 或SiO2＞20%；⑵CaO＜33%或CaO＞53%；⑶H2O＞3%；⑷C游＞7%；⑸S＞0.15%；⑹三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGFGJ 003-21

中间包无碳低硅覆盖剂质量验收准则

A1020S17

A0000524

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:采用双层防潮包装，机械封口，净重（10±0.3）千克/袋。外用集装袋包装，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志:包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；牌号；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.2　外观质量：不得混入杂物。粒度为0.5mm～5mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的5%。

- 2.3　覆盖剂使用效果应符合以下规定：

- 1） 为减少对钢水的增碳和二次氧化，覆盖剂熔化后经蘸取渣样冷却后观察颜色应为类似白渣的浅

- 白色或棕黄色（高碱度、低氧化铁和低碳含量的表现）；

- 2）与目前覆盖剂相比，钢水增碳量降低幅度平均达到10%以上；

- 3）使用过程中烟尘不能过大；

- 4）对中包耐材无侵蚀加剧现象。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：SiO2、TC、FC。

- 3.2　允许复验

- 执行标准。

- 中间包无碳低硅覆盖剂标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | Al2O3/% | MgO/% | 总C/% | 游离C/% | Fe2O3/% | F/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000524 | 40～50 | ≤3.0 | 25～40 | 6～13 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.7 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按单价降60%结算。⑴SiO2≥4%；⑵TC＞3.5%；⑶FC＞1.5%；⑷三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 003-21

转炉稀渣剂质量验收准则

A1020S20

A0000529

- 1　验收流程

物料→厂内辅料取样位置→炼钢总厂使用区域

└→质计中心取样、检验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装:采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志:包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标记必有内容：供方名称、产品名称、牌号、批号、生产日期。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；牌号；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

2.2　外观质量：不得混入杂物。30mm～40mm。超出上、下限的重量均不能超过总重量的5%。最大粒度不允许＞50mm。

- 2.3　使用效果：加入转炉后成渣速度快。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　委托必检项目：Al2O3、SiO2、S。

- 3.2　允许复验（不包含H2O）

- 执行标准。

- 转炉稀渣剂标准

| 物料代码 | Al2O3/% | SiO2/% | P/% | S/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000529 | ≥18 | 20～35 | ≤0.050 | ≤0.050 | ≤2.0 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　化检验一项指标不合格，当批货物单价降20%；二项指标不合格，当批货物单价降40%。

- 4.2　下列情况之一者，当批货物按采购单价降60%结算。⑴SiO2＜15%或SiO2＞45%；⑵S＞0.100%；⑶Al2O3＜14%；⑷三项或三项以上指标不合格。

4.3　未使用实行退货处理。

YSZZ LGRJ 023-21

A1020S21

A0000530

环保型熔渣改质剂质量验收准则

- 1　验收流程

- 1.1　质量正常：环保型熔渣改质剂→炼钢总厂→标定FeO去除率→结算。

- 1.2　质量异常：炼钢总厂抽样→质检中心检验→炼钢总厂扣量结算。

- 2　炼钢总厂主要验收内容

- 2.1　包装、标志和质量证明书。

2.1.1　包装：采用防潮集装袋，袋外注明集装袋标准编号。

2.1.2　标志：包装袋上标志应牢固，字迹应清晰不退色。标明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期；发货日期。

- 2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：清洁、干燥、不得混入杂物，皮带上料时不粉化。球状，8mm～50mm，超出上、下限的重量均不超过总重量的5%。

- 2.3　原料：环保型熔渣改质剂加工使用主原料必须为铝屑和石灰石粉，其它辅料不应含有产生大量烟气的原料，其中铝屑必须采用高纯铝锭切削而成，铝锭铝含量大于99%，并且保证铝屑的长度均大于0.5cm。

- 2.4　使用效果

- 2.4.1　反应状态：炉炉验收。

- 2.4.2　FeO去除率：每周标定FeO去除率不少于五罐。

- 2.5　抽样

- 2.5.1　当反应状态异常或FeO去除率没有达到标准规定时抽样。

- 2.5.2　抽样方法

- 1） 抽样位置：可以在运输车辆内，或物料存放位置取样。

- 2） 抽样工具：清洁、干燥的锹、铲等。

- 3） 抽样数量：每个样品的份样数12～18个，份样量≥0.2kg/个，重量2.4～3.6kg。

- 4） 样品盛装容器：清洁、干燥的专用取样袋。

- 5） 备样：质检中心收样室将样袋内的样品平均分为两份（不破碎），随机一份检验，另一份做为备样，并由送样人员与收样人员共同在封口处签字确认。炼钢总厂保存备样。

- 6） 委托项目：必检项目Al，抽检项目：CaO、SiO2、P、S。

- 2.6　扣量原则

- 2.6.1　在正常冶炼工艺条件下，FeO去除率（每月平均值）没有达到标准要求时，每低于标准1%，扣当月送货总量的2%。

- 2.6.2　当抽样结果不合格时

- 1） 30%＜Al＜35%时，由于物料非均质特性，不扣量，根据使用效果评定。

- 当Al＜30%时扣量，以30%为基准，每低于1%扣取样当天送货总量5%；

- 3） 当CaO、SiO2、P、S一项或多项不合格时，扣取样当天送货总量的5%。

- 2.6.3　烟气量大于试验时的视频状态时视为不合格。

- 3　质检中心验收项目

- 3.1　委托项目：必检项目Al，抽检项目：CaO、SiO2、P、S。

- 3.2　制样主要参数

- 3.2.1　样品加工设备：摇磨机；

- 3.2.2　研磨时间：15秒；

- 3.2.3　研磨样品数量：随机选取5粒样品；

- 3.2.4　筛分：研磨后使用80目筛子筛分，筛上、筛下分别委托检验。

- 3.3　H2O的部分检验参数

- 加热温度：105℃～115℃；加热时间：2小时。

- 3.4　检验数据报出方法：将筛上、筛下检验结果按筛上、筛下样品的重量加权平均报出。

- 3.5　可以用样袋和签封同时保存完好的备样复验。

- 执行标准。

- 环保型熔渣改质剂标准

| 物料代码 | Al/% | CaO/% | SiO2/% | S/% | P/% | H2O/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000530 | ≥35 | ≥10 | ≤10 | ≤0.25 | ≤0.050 | ≤1.0 |

YSZZ-GB/T 10665-2004

电石粉质量验收准则

A1020S22

A0000531

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂使用区域

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：钢桶密封包装，净重（10±0.3）千克/桶。

2.1.2　标志

1） 钢桶上应有牢固标志，其内容包括：生产厂名、厂址、产品名称。

2） 钢桶盖上应贴合格证，其内容包括：生产厂名称、厂址、产品名称、商标、发气量、净含量、批号或生产日期、本标准编号，以及按GB 190规定的遇湿易燃物品的标志。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；批号；生产日期、理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量

- 2.2.1　不得混入杂物。

- 2.2.2　粒度：3mm～6mm，超出上、下限的重量均不能超过总重量的5％，且最大粒度不允许大于10mm。

- 3　理化指标

日常免检。如有需要可以抽检，外委检验。

- 3　PSCS质量不合格处置方法

- 如抽检理化指标不合格，依据评审，按50%结算。

YSZZ ZLBZ RJ 3-20

A0960S01

A0000533(皮带)

A0002147(1#5#)

- 炼钢用石灰（耐火）质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂

└→质计中心取样、化验

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装，运输车辆必须具备完善的防潮措施。

2.1.2　标志：按车标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：熔馏、焦炭等杂质应拣出。干燥，不得混入外来杂质。粒度：10mm～50mm，超出上、下限的比例：雨季（7月～9月）≤18%，非雨季≤15%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样

- 3.1.1　取样地点

1） 炼钢一、三分厂：耐火公司汽运，在低位料仓取样。卸车过程中截流取样或卸车后在料堆上取样。抽样工具：清洁、干燥的锹、铲等。抽样数量：每个样品的份样数≥6个，份样量≥3块，重量≥3kg。

2） 炼钢二分厂2#线：24#、27#皮带取样。炼钢二分厂3#线：24#、25#、26#皮带取样。炼钢四分厂：F3或F7皮带取样。

- 3.1.2　取样方法：取样工具：清洁、干燥的锹、铲等。取样数量：每个样品的份样数≥6个，份样量≥3块，重量≥3kg。样品盛装容器：清洁、干燥、结实耐用。粒度筛分要求：金属穿孔板试验筛。

- 3.1.3　取样频次

1） 炼钢一、三分厂：每天至少取一个样品。

2） 炼钢二、四分厂：联合标定时取样。

- 3.2　委托必检项目：CaO、S。抽检项目：SiO2、粒度。

- 2.4　允许复验

- 执行标准。

炼钢用石灰（耐火）标准

| 物料代码 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | S/% | 活性度/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000533(皮带) A0002147(1#5#) | ≥85 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤0.027 | ≥280 |
| PSCS二级品 | ≥80 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤0.035 | ≥280 |

- 4　质量不合格扣量标准

- 4.1　化学成分不合格扣量标准（n为当日取样次数。）

- 4.1.1　CaO不合格扣量方法

- 1） 80%≤CaO＜85%，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×1.0

- 2） 75%≤CaO＜80%，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×1.5。

- 3） CaO＜75%时，扣量：（85%-检测值）×日供料总量×1/n×2.0。

- 4.1.2　S不合格扣量方法

- 1） 0.027%≤S＜0.040%。扣量：日供料总量×1/n×5%。

- 2） S≥0.040%，扣量：日供料总量×1/n×10%。

- 4.1.3　SiO2不合格扣量方法：按转炉终渣碱度3.5、石灰CaO含量85%折算石灰扣量。

- 1） SiO2检测值超出标准上限2.0%以内时，折算石灰扣量＝3.5×[SiO2检测值-SiO2标准上

- 限]÷85%×检测送货吨数；

- 2） 当SiO2检测值超出标准上限2.0%及以上时，折算扣量＝3.5×[SiO2检测值-SiO2标准上

- 限]×2÷85%×检测送货吨数。

- 4.2　粒度扣量：（粒度检测值-标准上限）×检测送货吨数。

YSZZ ZLBZ RJ 3-20

A0960S01

A0000537

- 轻烧白云石(机械竖窑)

- 耐火质量验收准则

- 1　验收流程

物料→炼钢总厂

└→炼钢总厂取样，委托质计中心检验。

- 2　炼钢总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装，运输车辆必须具备完善的防潮措施。

2.1.2　标志：按车标明产品名称。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。不得有厚度超过2 mm的满面钙皮、蜂窝状矿石及其他杂质包裹体。粒度：10mm～50mm，超出上、下限的重量均不应超过总重量的10%。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样

- 3.1.1　取样地点

1） 炼钢一、三分厂：耐火公司汽运，在低位料仓取样。卸车过程中截流取样或卸车后在料堆上取样。抽样工具：清洁、干燥的锹、铲等。抽样数量：每个样品的份样数≥6个，份样量≥3块，重量≥3kg。

2） 炼钢二分厂2#线：24#、27#皮带取样。炼钢二分厂3#线：24#、25#、26#皮带取样。炼钢四分厂：F3或F7皮带取样。

- 3.1.2　取样方法：取样工具：清洁、干燥的锹、铲等。取样数量：每个样品的份样数≥6个，份样量≥3块，重量≥3kg。样品盛装容器：清洁、干燥、结实耐用。粒度筛分要求：金属穿孔板试验筛。

- 3.1.3　取样频次

1） 炼钢一、三分厂：每天至少取一个样品。

2） 炼钢二、四分厂：联合标定时取样。。

- 3.2　委托必检项目：CaO、S。

- 3.3　允许复验

- 执行标准。

轻烧白云石(机械竖窑)耐火标准

| 物料代码 | MgO/% | CaO/% | SiO2/% | P/% | S/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000537 | ≥30 | ≥40 | ≤6.0 | ≤0.040 | ≤0.040 |
| PSCS二级品 | ≥25 | ≥35 | ≤6.0 | ≤0.040 | ≤0.040 |

- 4　质量不合格扣量标准

工艺改造前不扣量。如果质量不能满足炼钢总厂使用要求，可以转为外购。

A0960S01

A0000532

YSZZ ZLBZ RJ 3-20

烧结用石灰(新窑)质量验收准则

- 验收流程

物料→炼铁总厂烧结车间

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

- 2.1.1　包装:吸引压送车。

2.1.2　标志:按车适当标明产品名称。

2.1.3　质量证明书:每批产品必须附证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称；需方名称；产品名称；理化指标检验结果；执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量:粒度：0～3 mm的比例≥90%。最大粒度4 mm。外观：产品中的熔馏、焦炭等杂质应拣出。产品应保持干燥。

- 3　质计中心验收项目

- 2.1　取样、制样。

- 2.1.1　取样地点：炼铁总厂烧结车间。

- 2.1.2　取样方法：按烧结线取样，一烧、二烧、三烧：取样器；四烧：改造期间在车顶取样，改造后用取样器。

- 2.1.3　取样频次：每条烧结线每天至少取一次。

- 2.1.4　检测方法

- 1） 化学成分：常规样品用荧光或化学分析，质量争议时用化学分析。

- 2） 活性度：采用自动检测仪检测。颗粒样品用自动筛分机获取。由于石灰过细等原因造成颗粒样品数量不够时，可重复筛分原样获取。

- 2.2　检验

- 2.2.1　理化指标检验：必检项目CaO、SiO2，抽检项目：活性度，每周不少于两次。做活性度的样品不单独取样，正常取样时在同一车多取一个样品检测。

- 2.2.1　当天多次取样时，所有按标准取样的样品均视为常规取样样品，没有异常时应全部检验，检验结果全部上报并参与结算。质量争议结果应在2个工作日上报。

- 2.2.1　允许复验

- 执行标准。

烧结用石灰(新窑)标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | 灼减/% | 活性度/ml |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0000532 | 活性度≥180ml | ≥74 | ≤4.5 | ＜5.0 | ≤12 | ≥180 |

- 4　PSCS质量不合格处置方法

- 4.1　CaO不合格时扣款，其它指标不合格时不扣款。

- 4.2　每个不合格批次按CaO折点扣款，即：（74-检验值）/74×过磅量。

YSZZ LTRJ 001D—22

石灰石粉（灯塔）质量验收准则

A0940S06

A0002034

A0002036

A0002037

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→灵山料场→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

1.2 （直付）物料→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明石灰石粉。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须付证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、批号（或车船号）、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。粒度：0～3mm的比例≥85%，最大粒度不应大于5mm。

- 2.3　扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：

- 1） 化学成分多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核。

2） 扣量=不合格品计量吨数×0.51（货款价格占结算价格51%，运输价格占结算价格49%，实际扣量不扣运输费用。）

- 2.3.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：48%～＜49%、SiO2：＞4.5%～≤5%，扣量10%；

2） CaO：47%～＜48%、SiO2：＞5%～≤5.5%，扣量20%；

3） CaO：46%～＜47%、SiO2：＞5.5%～≤6.5%，扣量30%；

4） 45%～＜46%、SiO2：＞6.5%～≤7.5%，扣量50%；

5） CaO＜45%、SiO2＞7.5%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　粒度不合格扣量标准

1） 80%～＜85%，扣量15%；2） 75%～＜80%，扣量30%；

3） 70%～＜75%，扣量40%；4） 67%～＜70%，扣量50%；

5） 粒度＜67%，不结算、不退货、不付款。

- 2.4　质量制限

检验指标超过质量红线时，从第1个检验批次算起，如果7天内超过三次红线，实施质量制限，停用或减量至少一周时间，启动外购料保产。

- 3　质计中心验收项目

- 3.1　取样、制样。

- 3.1.1　厂内直付：取样地点：一烧：二配室短皮带；三烧：熔15皮带；四烧：二配室短皮带。 取样频次：每天每个取样地点取样不少于1次。

- 3.1.2　灵山落地：取样频次：每天取一批。

- 3.2　检验

3.2.1　化学成分：批批检验。委托必捡项目：CaO、SiO2。

3.2.2　粒度：每7个进货批次抽检不少于2次。筛分设备：方孔筛边长3.0mm。

3.2.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

石灰石粉（灯塔）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% | H2O/% | 粒度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002034 A0002036 A0002037 | PS494530-ASD | ≥49 | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤3 | 0～3mm的比例≥85%。最大粒度5mm。 |

YSZZ LTRJ 001T—22

A0940S01

A0002159

石灰石粉（土城子）质量验收准则

- 1　验收流程

1.1 （入库）物料→灵山料场→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

1.2 （直付）物料→烧结区域

└→质计中心取样、检验。

- 2　炼铁总厂验收项目

- 2.1　包装、标志、质量证明书。

2.1.1　包装：散装。

2.1.2　标志：按车标明石灰石粉。

2.1.3　质量证明书：每批产品必须付证明该批质量符合标准规定的质量证明书。填写证明书字迹应清楚，证明书上应注明：供方名称、需方名称、产品名称、批号（或车船号）、理化指标检验结果、发货日期、执行的产品标准编号。

- 2.2　外观质量：不应混有泥土及其他杂质（如山皮、杂石等）。粒度：0～3mm的比例≥85%，最大粒度不应大于5mm。

- 2.3　扣量标准

- 2.3.1　扣量方法：化学成分多项不合格时，只考核一项，按最高项扣量。粒度和化学成分均不合格时，累计考核。

- 2.3.2　化学成分不合格扣量标准

1） CaO：49%～＜50%、SiO2：＞4.5%～≤5%，扣量10%；

2） CaO：48%～＜49%、SiO2：＞5%～≤5.5%，扣量20%；

3） CaO：46%～＜48%、SiO2：＞5.5%～≤6.5%，扣量30%；

4） CaO：44%～＜46%、SiO2：＞6.5%～≤7.5%，扣量50%；

5） CaO＜44%、SiO2＞7.5%，不结算、不退货、不付款。

- 2.3.3　粒度不合格扣量标准

1） 80%～＜85%，扣量15%；2） 75%～＜80%，扣量30%；

3） 70%～＜75%，扣量40%；4） 67%～＜70%，扣量50%；

5） 粒度＜67%，不结算、不退货、不付款。

- 3　质计中心验收项目

3.1　取样频次：每天取一批。

3.2　检验

3.2.1　化学成分：批批检验。委托必捡项目：CaO、SiO2。

3.2.2　粒度：每7个进货批次抽检不少于2次。筛分设备：方孔筛边长3.0mm。

- 3.2.3　允许复验（不包括H2O）

- 执行标准。

石灰石粉（土城子）标准

| 物料代码 | 牌号 | CaO/% | SiO2/% | MgO/% | P/% | S/% | H2O/% | 粒度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0002159 | YS504530-BST | ≥50 | ≤4.5 | ≤3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤3 | 0～3mm的比例≥85%。最大粒度5mm。 |