- 本钢集团有限公司采购技术协议

BG/BYLG0414—2021

北营炼钢厂石英浸入式水口技术协议

本钢集团有限公司 发布

前   言

BG/BYLG0414—2021

本技术协议由本钢集团公司制造部归口。

本技术协议由北营炼钢厂起草。

本技术协议厂内起草人：李兵。

本技术协议厂内审核人：赫英利。

本技术协议厂内审批人：张东。

本技术协议由制造部工艺管理单元技术协议专职负责人及工艺单元总监审核。

制造部分管部长批准。

- 本技术协议2014年11月首次发布。

技术协议履历：

2021年8月第一次修订：调整石英水口SiO2  、显气孔率、体积密度、常温耐压强度指标；

删除耐火度指标。

北营炼钢厂石英浸入式水口技术协议

BG/BYLG0414—2021

甲方：本溪北营钢铁（集团）股份有限公司炼钢厂

乙方：

甲乙双方经过充分协商，本着互利互惠、合作共赢、共同发展的原则，就甲方连铸石英浸入式水口供货事宜，达成一致意见，形成如下协议，供双方共同遵守。

1  适用范围

本技术协议适用于北营炼钢厂连铸一区1#、2#、4#、5#及连铸二区2#、3#铸机用石英浸入式水口的采购和验收。

2  引用标准

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，进注日期版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997 致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 5072 耐火材料常温耐压强度试验方法

GB/T 6901 硅质耐火材料化学分析方法

GB/T 7321 致密定形耐火制品的制样规定

3  技术要求

3.1 产品名称：石英浸入式水口    料号：261730010005、261730010004、261730010007、261730010002、261730010006、261730010001

3.2 石英浸入式水口的理化指标应符合表1的规定。

表１  石英浸入式水口的理化指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| SiO2/% | ≥99 |
| 显气孔率/% | ≤18 |
| 体积密度/(g/cm3) | ≥1.84 |
| 常温耐压强度/MPa | ≥40 |

4  使用要求

4.1 石英浸入式水口设计要求如下：

连铸一区1、2#机： 长度500±5mm，直径70±2mm或直径80±2mm，内径25±1mm；

连铸一区4#机 ：   长度680±5mm，直径80±2mm，内径25±1mm；

连铸一区5#机：    长度540±5mm，直径80±2mm，内径25±1mm；

BG/BYLG0414—2021

连铸二区2#机：    长度720±5mm，直径80±2mm，内径28±1mm；

连铸二区3#机：    长度620±5mm，直径80±2mm，内径28±1mm；

4.2 石英浸入式水口的使用寿命普碳钢连铸二区≥250分钟/支，连铸一区≥200分钟/支，新钢种按实际使用情况折算。

4.3 在炼钢厂生产条件下，石英浸入式水口浸入深度不得少于80mm或根据钢厂要求调整。

4.4 在炼钢厂生产条件下，产品在烘烤过程中不得出现裂纹、掉皮等缺陷。

4.5 在炼钢厂生产条件下，产品在浇钢过程中不得出现脱节、折断、穿钢、掉底等缺陷。

5  试验方法

5.1 制品的检验制样按GB/ 7321进行。

5.2 SiO2的测定按GB/ 6901进行。

5.3 体积密度和显气孔率的测定按GB/T 2997进行。

5.4 常温耐压强度的测定按GB/T 5072进行。

6 检验和验收规则

6.1 产品出厂检验由供方质检部门负责进行。

6.2 需方有权对物料理化指标进行复验，或委托双方认可的权威机构检验，检验费用供方承担。

6.3 耐火材料指标按相关国家或行业标准进行检验。

6.4 验收由甲方负责，其中储运中心负责数量、产品外包装及外观质量等方面的验收；使用单位除负责储运中心验收内容外，还要负责包装内产品质量验收以及使用效果的验收。

6.5 出现争议按本钢外购物料质量异议处理办法进行。

7 标志、包装、贮存及质量证明书

7.1 标志

产品包装上注明产品名称、型号、供方名称、地址、批号、净重（必要时注明注册商标、注意事项等）。

7.2 包装、贮存

采用纸质箱包装，箱内使用塑料泡沫，并放入干燥剂。

7.3 每批交货产品应附有产品质量证明书，并写明供方名称、产品名称、理化检验指标等。

8 产品寿命、安全性、环保性的说明

8.1 寿命： 石英浸入式水口的使用寿命普碳钢连铸二区≥250分钟/支，连铸一区≥200分钟/支，新钢种按实际使用情况折算。

8.2 安全性：在使用过程中不粉化、不分解，必须保证安全生产。

8.3 环保性：乙方物料要符合有关环保规定，必须无毒、无味，不得对人体健康构成威胁，在施工过程中不散发对人体有害气味。

BG/BYLG0414—2021

9  功能性物料的考核方式

9.1乙方产品的理化指标或尺寸不合格，未影响生产的考核1000元/次，影响生产的承担相应考核。甲方对不合格产品有权拒绝使用，对不能使用的产品按量扣款。

9.2在使用过程中，对使用寿命未达到要求的部分，按不合格数量*单价*(考核时间-使用时间)/考核时间对乙方进行考核，发生事故按《炼钢厂原辅料使用管理及质量反馈规定》执行。

9.3乙方供货不及时，未影响甲方生产的考核1000元/次，影响甲方生产的扣当批供货数量金额的50%。

10  价格或承包价格

按照招标价格执行。

11其他责任和义务

11.1 乙方责任：

11.1.1乙方代表必须有授权委托书，如有变更及时通知甲方。

11.1.2 乙方人员须经过安全教育、履行安全告知后，经甲方人员陪同方可进入现场，否则禁止进入。

11.1.3 乙方需遵守甲方安全、6S管理。

11.2 甲方责任：

11.2.1 甲方负责向乙方提供有关的技术条件及图纸要求。

11.2.2 甲方应将产品存放在洁净、干燥的区域，应有防潮防雨措施。

12 其他事项

12.1 本协议一式六份，甲方五份，乙方一份，经双方签字后生效。

12.2 本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。本协议如需修改，需甲乙双方共同协商同意后报上级主管部门审批方可进行，不准单方面随意修改。

甲方：本溪北营钢铁（集团）          乙方：

股份有限公司炼钢厂

甲方代表签字：                      乙方代表签字

甲方单位盖章                        乙方单位盖章

年    月    日                        年   月    日